火山岩滤料资料

北京巩义明建科技有限公司是国内生产净水材料的专业厂家，技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，是一家集科研、生产、经营为一体的股份制企业，与国内10多所高等院校、科研院所有密切联系，聘请有关教授、专家为技术顾问，在开发火山岩的生产与应用方面，具有雄厚的经济基础和技术力量。
    北京巩义明建科技有限公司是以工业水处理，生活用水处理为主，集研发、生产、销售为一体的企业。如今，我公司科研人员经过考察研究在国内找到了适合加工火山岩滤料的矿藏，经过选矿、破碎、筛分、研磨等一系列工艺加工而成的粒状滤料，其主要成份为硅、铝、钙、钠、镁、钛、锰、铁、镍、钴和钼等几十种矿物质和微量元素，表观为不规则颗粒，颜色为红黑褐色，多孔质轻，颗粒粒径可根据不同要求生产。 
    在此基础之上，为适应市场需求、扩大销售网络，我们将始终以“技术要匠心、生产要用心、产品要放心、服务要贴心”的“四心”经营理念，以“精准、细、严”的精细化管理方式来发展企业，开拓市场。公司本着：“以优质产品开拓市场，以优质服务满足用户，以科学管理提高效益，以优良信誉促进发展”的宗旨，愿与海内外企业家和有识之士携手合作，共同开拓净水材料市场的新天地。

火山岩生物滤料最早诞生在美国，中国曾一度靠进口来实现生物挂膜技术，由于其成本高，科研人员开发了生物陶粒来取代。如今，我公司与国家地质科研专家在国内找到了适合加工火山岩滤料的矿藏，经过选矿、破碎、筛分、研磨等一系列工艺加工而成的粒状滤料，其主要成份为硅、铝、钙、钠、镁、钛、锰、铁、镍、钴和钼等几十种矿物质和微量元素，表观为不规则颗粒，颜色为红黑褐色，多孔质轻，颗粒粒径可根据不同要求生产。高效挂膜轻质滤料在物理微观结构方面表现为表面粗糙多微孔，这些特点特别适合于微生物在其表面生长、繁殖，形成生物膜。火山岩滤料使曝气生物滤池不仅能处理市政污水，以及可生化的有机工业废水、生活排水、微污染水源水等，也可在给水处理中取代石英砂、活性炭、无烟煤等用作过滤介质，同时还可对已经过污水处理厂二级处理工艺后的尾水做深度处理，其处理出水达回用水标准后可作中水回用。 

一、火山岩生物滤料的物理特性： 
1、外观形状：无尖粒状，对水流阻力小，不易堵塞，布水布气均匀；表面粗糙，挂膜速度快，反冲洗时微生物膜不易脱落。 
2、多孔性：火山岩是天然蜂窝多孔，是菌胶团是佳的生长环境。 
3、机械强度：经国家质检部门为5.08Mpa，实践证明可以耐得住不同强度的水力剪切作用，使用寿命远远长了其它滤料。 
4、密度：密度适中，反冲洗时容易悬浮且不跑料，可以节能降耗。

二、火山岩生物滤料的化学特性： 

化学成份如下： 
化学成分 SiO2 CaO MgO Fe2O3 FeO Al2O3 TiO2 K2O Na2O 
含量 % 53.82 8.36 2.46 9.08 1.12 16.89 0.06 2.30 2.55 

1、生物化学稳定性：火山岩滤料抗腐蚀，具有惰性，在环境中不参与生物膜的生物化学反应。 
2、表面电性与亲水性：火山岩滤料表面带有正电荷，有利于微生物固着生长，亲水性强，附着的生物膜量多且速度快。 
3、对生物膜活性的影响方面：作为生物膜载体，火山岩滤料对所固定的微生物无害、无抑制性作用，实践证明不影响微生物的活性。 

三、火山岩生物滤料的水力学特性： 
1、空隙率：内外平均孔隙率在40%左右，对水的阻力小，同时与同类滤料相比，所需滤料量少，同样能达到预期过滤目标。 
2、比表面积：比表面积大、开孔率高且惰性，有利于微生物的接触挂膜和生长，保持较多的微生物量，有利于微生物代谢过程中所需的氧气与营养物质及代谢产生的废物的传质过程。 
3、滤料形状与水的流态：由于火山岩滤料是无尖粒状，且孔径大多数比陶粒要大，所以在使用时对水流的阻力小，节省能耗。 

规格参数说明：

| 规格 | 堆积密度 | 实密度 | 孔隙率 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3～5mm | 0.76 g/cm3 | 1.6 g/cm3 | 78% | BAF、快速过滤设备等 |
| 4～6mm | 0.75 g/cm3 | 1.6 g/cm3 | 74% | 反硝化生物滤池、曝气生物滤池等 |
| 6～8mm | 0.74 g/cm3 | 1.6 g/cm3 | 72% | 反硝化生物滤池、曝气生物滤池等 |
| 15～30mm | 0.72 g/cm3 | 1.6 g/cm3 |  | 生物过滤塔、厌氧生物滤池、垫层等 |

火山岩生物滤料理化指标：

| 性能指标 | 单位 | 检测结果 | 性能指标 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容重 | Kg/m3 | 740 | 比表面积 | m2/g | 13.6-25.5 |
| 比重 |  | 1:1.29 | 抗压强度 | Mpa | 5.78 |
| 含水率 | % | 0.9-1.0 | 抗剪切强度 | Mpa | 3.98 |
| 孔隙率 | % | 73-82 | 磨擦损耗率 | % | ＜1 |
| 去除有机物 | % | 80以上 | 开始挂膜时间 | 小时 | 27 |
| COD去除率 | % | 85以上 | 盐酸可溶率 | % | ＜1.0 |
| BOD去除率 | % | 75-93 | 溶出物 | 微含有益的矿物与微量成份 |  |
| 除氨、氮 | % | 85以上 | 外观 | 饱满颗粒，类似球状 |  |

火山岩生物滤料最早应用于国外，我国曾进口火山岩滤料作为水处理生物载体。在国内寻找到适合加工火山岩滤料的原料。经精选处理，生物活化等工序加工而成，表观为不规则颗粒，颜色为黑褐色。 
    多孔质轻。颗粒的粒径可根据不同的要求进行产。使用该生物滤料，处理可生化的有机工业废水、市政污水，生活杂排水、微污染水 源水等。 
四、质量保证与其经济性 
    产品质量方面，目前，我公司得到政府大力的支持与协助，上了全新的现代化生产线，年生产量十万吨，从生产工艺上讲比陶粒要程序简单，在滤料粒径上比陶粒要容易控制，这样方便了不同用户的需求，且生产成本低，比其他滤料更经济，而质量性能却更优越；我们力争在产品质量上严格把关，节约成本。让火山岩滤料在环保事业上发挥作用。 
    注：”马栏河污水处理厂“国内最早使用规模最大的曝气生物滤池与火山岩生物滤料、填料的企业。