无机玻化微珠保温砂浆系统

ODB-01无机玻化微珠保温砂浆与其他保温材料分析比较表

| 品名 | 欧德邦无机保温砂浆 | 预拌陶粒保温砂浆 | 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 | EPS(XPS)保温板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热系数 | ≤0.085W/(m.k) | ＞0.100 W/(m.k) | ＜0.065 W/(m.k) | ＜0.041W/(m.k) |
| 抗压强度 | ≥0.4Mpa | 2Mpa | ＞0.15Mpa | ＞0.2Mpa |
| 耐侯性 | 与建筑物同寿命 | 较好 | 25年 | 25年 |
| 燃烧性 | 燃烧性能级别A级 | 燃烧性能级别A 级或B1级 | 燃烧性能级别 B1级 | 阻燃 |
| 绿色环保性 | 1000°C以上， 不燃烧，不挥 发有害气体 | 1000°C以上， 不燃烧，不挥 发有害气体 | 未经处理的聚苯 颗粒遇80°C高 温会挥发苯类气体 ，易致人窒息死亡 | 未经处理的聚苯 颗粒遇80°C高 温会挥发苯类气体 ，易致人窒息死亡 |
| 施工操作性 | 施工简单，一层施工 | 多层施工，需专 业资质施工队 | 多层施工，需专 业资质施工队 | 多层施工，需专 业资质施工队 |
| 装饰性能 | 剪压强度高，可 直接贴面砖 | 需加铆钉、钢丝 网板且寿命短 | 需加铆钉、钢丝 网板且寿命短 | 需加铆钉、钢丝 网板且寿命短 |
| 抗裂性能 | 收缩率＜0.15％ | 面层防裂砂浆收 缩率＜0.3％ | 面层防裂砂浆收 缩率＜0.3％ | 面层防裂砂浆收 缩率＜0.3％ |
| 舒适性 | 舒适 | 舒适 | 较不透气 | 较不透气 |
| 安全性 | 较好 | 一般 | 较差 | 较差 |