玻化微珠涂料饰面施工方案

1、施工前准备

1）了解设计要求达到的保温节能标准，施工程序和施工规范，制定施工计划和措施。

2）组织准备：根据该工程的工程量及进度要求，组织好施工队伍，并对施工人员技术交底，明确工艺操作要求，验收规范，安全措施。

3）材料工具准备：按设计要求备好材料，备好常用工具（水桶、壁纸刀、铁锨、扫帚、手锤、錾子、方尺、拖线板、探针、钢尺、冲击钻、射钉枪、电动螺钉枪、剪刀等）。

4）墙面上的各种预埋件，外墙门窗，穿墙管道，落水管等应预先安装处理完毕。落水管卡在保护层施工完后安装，窗框安装待抹灰完成后进行安装，连接方式采用直连接和框内拉片连接相结合。

2、技术要求

1）墙面基层界面砂浆处理，按设计要求先用水泥砂浆打底找平，保证外墙的垂直度和平整度符合设计要求﹙界面剂：水泥：砂=0.6：1：1﹚。

2）保温层的厚度按甲方要求施工达到要求。

3）无机保温砂浆保温浆料：先将30公斤水倒入砂浆机内，然后倒入保温材料搅拌5-10分钟后，不易搅拌时间过长，以满足施工和易性为准，搅拌均匀后倒出。保温浆料应随拌随用，一般在2-3小时内用完。

4）抹保温浆料：一般分两遍操作，头遍打底，注意压紧压实；二遍注意压实抹平。用靠尺刮落的保温浆料在3小时内可搅拌后再用，严禁使用过时的保温浆料。

5）保温层抹完后应晾置2-4天，即可施工第一遍抗裂砂浆，厚度为1-2mm，埋帖网格布用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离，然后向上向下将网格布抹平，使其紧贴底层抗裂砂浆。抹第二遍聚合物抗裂砂浆，厚度约2-4mm，再用抹子将抗裂砂浆抹平待基本收汗后用排刷将抗裂砂浆面排成纹路。

3、施工程序

基层墙体处理→打点冲筋→墙体基层涂刷专用界面砂浆→抹保温层→抹抗裂砂浆→网格布施工→抗裂砂浆保护层→验收→面层施工

4、技术标准

1）去除墙体表面附着物，应剔凿清除干净，墙表面凸起物≥10mm应铲平，使墙体垂直度不能超过5mm，墙体表面保持干燥，各种材料的基层墙体均应满涂界面砂浆。

2）冲筋、打点、吊垂直、弹控制线、拉垂直线、水平通线，如有必要需要安装角钢。

3）按设计要求厚度打笆，可用保温浆料或砂浆分别做保温墙体厚度控制层，水平方向的厚度就是保温层的厚度，垂直方向打笆，间距按靠尺尺寸不能超出，此步工作①是控制保温层厚度。②是达到墙体垂直平整。

5、保温层的施工

1）玻化微珠无机保温砂浆浆料保温层应自上而下分层施工，第一遍舔抹方式，压实达到粘接的强度，保持鱼鳞表面，每遍所抹玻化微珠无机保温砂浆粒浆料厚度不宜超过20mm，不宜来回拉抹，阴阳角部位由外向里抹压。

两遍间隔应在24h以上，施工温度偏低间隔时间要延长，留搓处用铁抹子压成坡型，第二遍应用靠尺搓平，垂直，平整达到要求。

2）保温浆料要求3h内用完，落地料在1h内可以回收使用。

3）雨天，零上5°C以下时严禁施工，保温层固化干燥（一般3～5h）后，用手按不动表面方可进行下道工序。

4）QL保温层允许偏差

6、抹第一遍抗裂砂浆

6.1用抹子将抗裂抗裂均匀的抹在保温层上，厚度控制在1-2mm 之间，不得漏抹。

6.2第一遍抗裂砂浆即抹出鹰嘴形状。

7、抗裂砂浆施工完后，埋贴网格布

7.1 所谓埋贴网格布就是用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离，然后向上向下将网格布抹平，使其紧贴底层抗裂砂浆。
　　7.2 门窗洞口内侧周边及洞口四角均加一层网格布进行加强，洞口四周网格布尺寸为300mm×200mm ，大墙面粘贴的网格布搭接在门窗口周边的加强网格布之上，一同埋贴在底层聚合物砂浆内。

7.3 将大面网格布沿长度、水平方向绷直绷平。注意将网格布弯曲的一面朝里放置，开始大面积的埋贴，网格布左右搭接宽度100mm ，上下搭接宽度80mm；不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。要求砂浆饱满度100 % ，严禁出现干搭接。
　　7.4 在墙身阴、阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接，各面搭接宽度为不小于200mm 。

8 、抗裂层面层抗裂砂浆
　　8.1抹完底层防水抗裂并压入网格布后，抗裂层抗裂砂浆，抗裂砂浆厚度以盖住网格布且不出现网格布痕迹为准，同时控制胶浆总厚度在3-4mm 之间。

8.2 所有阳角部位，面层抗裂砂浆均应作成尖角，不得做成圆弧。

8.3 面层砂浆施工应选择施工时及施工后24h 没有雨的天气进行，避免雨水冲刷造成返工。
　　8.4 在预留孔洞位置处，网格布将断开，此处面层砂浆的留搓位置应考虑后补网格布与原大面网格布搭接长度要求而预留一定长度。

9、细部及特殊部位做法
　　9.1 预留孔洞位置（破损处）处理
　　进行大面积无机保温砂浆施工过程中，在遇到外脚手架的连墙杆时，只能进行甩搓处理；在外墙保温施工完毕后拆除脚手架过程中，对此部位实施修补处理。

9.1.1 用干硬性水泥砂浆将脚手眼填塞紧密，表面抹平。

9.1.2 分两次批刮玻化微珠无机保温砂浆保温胶浆，使其与周围胶浆平齐。
　　9.1.3 涂抹底层抗裂砂浆，切一块网格布（其面积大小应能与周边已施工好的网格布搭接80mm ）,埋入网格布，并涂抗裂层抗裂砂浆与周边平整。