名称：911聚氨酯防水涂料

一、产品介绍
欧耐克911聚氨酯防水涂料属高分子化学反应型防水材料。它是由含
异氰酸酯基（-NCO）的聚氨酯预聚体（甲组份）和含有羟基（-OH）固
化体为主的填充剂以及增塑剂、增粘剂、防霉剂、稀释剂等助剂的混合
物（乙组份）组成。双组份按一定比例混合均匀，经过固化后形成均匀
的、富有弹性的整体防水胶膜。

二、产品优点
1、不含煤焦油，刺激性异味小，减小污染。 2、冷施工，操作方便，施工安全。 
3、液态施工，室温固化，凝固期短，粘结力强，防水、抗渗性能高。
4、延伸率大，耐寒耐热，耐腐蚀，耐老化性能。 
三、适用范围
1、各种屋面的防水工程，如混凝土、竹、木、钢、瓦结构等的屋面。 2、地下建筑防水工程，如地下室混凝土底板、内外墙、护土墙、
隧道、井坑。 3、各种建筑物的防水工程，如卫生间、厨房、非食用水池、游泳池、花坛、水闸地面、内外墙、施工缝、伸缩缝、穿
墙管、落水口等。 4、粘结防腐：可粘结木地板、水泥板、石棉制品；并可作管道外防腐、防腐地坪、防腐池。
四、施工步骤
1、基面处理：施工面要求坚实、平整、干燥，无明水、无尘土、
无油污，低凹破损处须填补抹平。
2、配料：按照甲组份材料：已组份材料=1：2的比例，先把甲组
份材料倒入容器内随后加入乙组份材料，并充分搅拌均匀至
为黑亮颜色即可使用。
3、施工：材料的施工通常分两遍进行，将混合后的涂料用橡胶
刮板或棕刷均匀地涂刮在基面上，涂刮应在垂直的两个方向
反复多次，确保涂料在基面的渗透和粘结，当第一层表干固
化后则可进行第二层涂刷。
4、保护层施工：为增加防水层与保护层之间的粘结力，在第二
层涂层尚未固化前，在其表面撒上粗沙或细石米，可使保护
层和防水层之间的粘结牢固。