起砂、起尘地面修复

适用范围 适用于：因水泥标号低、施工操作不当、保养不到位、使用时间长、老化等原因造成的起砂、起尘现象。 材料品牌：米卡福 材料名称：“米卡福”地面修复剂材料 技术指标 1、耐磨程度比普通混凝土增强60%； 2、硬度：比原有地面明显提高，混凝土结构得到进一步的密实和强化，因此不再起砂、起尘。 3、防滑 4、渗透：防渗水、渗油。 施工工艺 a、清洁地面，保持地面干燥。 b、将“米卡福”地面修复剂材料均匀喷洒地面，保持地面湿润四十分钟左右，中途如材料干透则再次喷洒材料，最后用清水将多余的材料清洁干净。 c、连续三天，每间隔一天将上述b项重复操作一次。 d、第五天地面硬度即可达莫氏六级以上（因本材料与混凝土产生化学反应，施工过的地面在未打磨的情况下会有白色化学物质残留，后续清洁拖地即可自行脱落）。 e、如要求地面平整及光泽度，后续需做打磨、抛光处理。 备注：地面材料用量视起砂、起尘地面情况而定。地面较差情况下，需增加喷洒材料次数。