30CrMnSiA　　材料名称：合金结构钢 　　牌号：30CrMnSiA 　　标准：GB/T 3077-1988 　　●特性应用：30CrMnSiA属中碳调质钢，强度高，焊接性能较差。30CrMnSiA调质后有很高的强度和足够的韧性，淬透性也好。调质后该材料做砂轮轴，齿轮，链轮都可以。30CrMnSiA具有良好的加工性，加工变形微小，抗疲劳性能相当好。用于轴类、活塞类零配件等。用于汽车、飞机各种特殊耐磨零配件等。

●化学成份：  30CrMnSiA合金结构钢碳 C ：0.28～0.34 　　硅 Si：0.90～1.20 　　锰 Mn：0.80～1.10 　　硫 S ：允许残余含量≤0.025 　　磷 P ：允许残余含量≤0.025 　　铬 Cr：0.80～1.10 　　镍 Ni：允许残余含量≤0.030 　　铜 Cu：允许残余含量≤0.025

●力学性能： 　　抗拉强度 σb (MPa)：≥1080(110) 　　屈服强度 σs (MPa)：≥835(85) 　　伸长率 δ5 (%)：≥10 　　断面收缩率 ψ (%)：≥45 　　冲击功 Akv (J)：≥39 　　冲击韧性值 αkv (J/cm&sup2;)：≥49(5) 　　硬度 ：≤229HB 　　试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织： 　　热处理规范：淬火880℃，油冷；回火540℃，水冷、油冷。 　　●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。 　　它强度高,但属中碳调质钢,具有较大的淬透性,因此焊接性能很差。 　　该材料调质后有很高的强度和足够的韧性，淬透性也好。调质后该材料做砂轮轴，齿轮，链轮都可以。 如果做刀具，粗加工成为刀具形状。调质处理。用硬质合金铣刀铣削刀刃，抛光机抛光。表面粗糙度达到3.2应该没有问题。该材料色泽较灰暗，镀锌还不就是为了个美观，也可防锈。

现货明细见下页。

| 河南昌申钢铁有限公司--部分现货明细 |
| --- |
| 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 重量 |
| 合金钢 | 30CrMnSiA | 50 | 1730 | 8750 | 5.977 |
| 合金钢 | 30CrMnSiA | 60 | 2140 | 11000 | 11.09 |
| 合金钢 | 30CrMnSiA | 45 | 2200 | 10450 | 8.12 |
| 合金钢 | 30CrMnSiA | 35 | 2200 | 10300 | 6.23 |
| 合金钢 | 30CrMnSiA | 25 | 2170 | 10600 | 4.514 |
| 合金钢 | 30CrMnSiA | 50 | 2250 | 8500 | 7.507 |
| 合金钢 | 30CrMnSiA | 70 | 2000 | 2000 | 2.198 |
| 合金钢 | 30CrMnSiA | 8 | 2150 | 8900 | 1.202 |
| 合金钢 | 30CrMnSiA | 8 | 2150 | 7850 | 1.06 |
| 合金钢 | 30CrMnSiA | 25 | 2120 | 6000 | 2.5 |
| 合金钢 | 30CrMnSiA | 8 | 2200 | 8250 | 1.14 |
| 优碳板 | 20# | 78 | 2210 | 6170 | 11.409 |
| 优碳板 | 20# | 90 | 2440 | 6250 | 10.774 |
| 优碳板 | 20# | 90 | 2440 | 6230 | 10.74 |
| 优碳板 | 20# | 90 | 1090 | 1430 | 1.101 |
| 优碳板 | 20# | 8 | 1600 | 5800 | 0.583 |
| 优碳板 | 20# | 80 | 2700 | 8100 | 13.734 |
| 优碳板 | 20# | 80 | 2700 | 8100 | 13.734 |
| 优碳板 | 20# | 80 | 2700 | 8100 | 13.734 |
| 优碳板 | 20# | 80 | 2700 | 8100 | 13.734 |
| 优碳板 | 20# | 32 | 2000 | 8000 | 4.019 |
| 优碳板 | 20# | 146 | 2250 | 2900 | 7.478 |
| 优碳板 | 20# | 115 | 2260 | 7700 | 15.71 |
| 优碳板 | 20# | 105 | 1500 | 7450 | 9.29 |
| 优碳板 | 20# | 10 | 2600 | 4500 | 0.918 |
| 优碳板 | 20# | 8 | 1600 | 6200 | 0.623 |
| 优碳板 | 20# | 8 | 1600 | 6200 | 0.623 |
| 优碳板 | 20# | 10 | 1800 | 7800 | 1.102 |
| 优碳板 | 20# | 10 | 1800 | 7800 | 1.102 |
| 优碳板 | 20# | 10 | 1800 | 7800 | 1.102 |
| 手机：15238301598、电话：0375-8201707、传真：0375-8201702 QQ:841618692、邮箱：15238301598@139.com 联系人：宋文亚 |