1．1 施工工艺流程图示

1．2 对作业环境地面的检查处理

水平测量

裂缝修补

刨磨处理

湿度、水份测试

1．3 自流平施工

绝对清洁

涂界面剂

自流平施工

1．4 材料施工

放线

下料

阴角处理

试铺

刮胶

铺装

滚压

开槽焊接

踢脚封口

清理

对于免打腊的产品，清理验收

2．1  施工工艺流程详细说明如下：

2．2 施工前地基准备要求

- 地表湿度：表层地面的湿度应在4.5％以下，地板施工前14-28天应对地面进行干燥。

- 表面硬度：用锋利的凿子快速交叉切划表面，交叉处不应有爆裂。

- 表面平整度：用2米靠尺和楔形尺检测，表面平整度允许偏差≤3mm。

- 表面密实度：表面不得过于粗糙，不得有过多的孔隙，对轻微起砂地面应作表面硬化处理。

- 地表裂缝：不得有宽度大于3mm的裂缝，面层不得有空鼓。

- 表面清洁度：油污、蜡、漆、颜料等残余物质必须去除。

- 地表温度：现场空气温度应在18摄氏度以上，地表温度在15摄氏度以上。

2．3 自流平的施工步骤

- 处理地坪：用铲刀、吸尘机除去地面的小结块、尘沙、杂物及前道施工的残留物。检查清理修补地表小面积疏松、空鼓、裂缝、凸起、凹陷的部位。

- 精测地坪：用地坪检测器在待施工的地坪上检测任意2米范围内的不平整度。如自流平的施工厚度为2mm，地坪的不平整度不能大于3mm，如大于3mm，则使用打磨机处理。

- 涂布底油：用底油滚筒涂步地坪每一处，不可遗漏。

- 自流平基泥：将清水按比例倒入搅拌桶，再倒入自流平水泥，用电钻  和搅拌器搅拌均匀。

- 正式施工：将自流平分批倒入地坪，用专用刮板推刮均匀，并用放气滚筒进行放气。

- 精细处理：待24小时自流平干燥后用砂皮机进行打磨修整，清除表面微小颗粒，使施工后自流平表面更加平整、光洁。

2．4 材料的施工步骤

- 施工材料、施工方向确认

- 施工材料必须是同一批号。

- 材料要与室温相适应（吸咐作业）。

- 基准法施工

- 施工最好从房间入口开始，以免地板在门口处被拼缝。

- 施工材料要比实际长度多予留5CM裁剪，铺在地面。

- 裁剪时，材料要与室温相适应（吸附作业）。

- 有纹路的花色要尽量对准纹路施工。

- 墙面及墙角部分覆盖的材料要用手充分压紧，按墙面曲线（予留5CM）裁剪。

- 裁剪时要与墙面保留一定距离，予留到踢脚线能覆盖到的位置。

- 连接幅施工

―裁剪第2张地板时把地板放置在第1张上，在中间、两端上作标记，裁剪地板两端与墙面予留一部分施工。

―大面积施工时也可以接同一步骤施工。

- 黏合剂涂布

―黏合剂使用与参选地板配套的胶水。

- 在粘地板前要等候一定时间，降低黏合剂水分，提高粘合力，等候时间与周围环境、时间、地面情况来定。

- 本产品使用配套黏合剂、刮板以及全面涂布，连接部、墙角充分涂抹，以免产生移动、翘起等现象。

―对裁剪过的地板进行涂抹。

- 地板铺设及压紧

―黏合剂涂抹完等候一定时间，将地板放上。

―用脚轻轻压紧、放置。

―用滚轮压紧地板连接处，以中间至墙角、中间至连接部移动。

- 连接处处理

―连接处施工是施工当中最重要的。

―连接处处理是用施工刀将连接处两张地板切掉。

- 裁剪时注意两张地板之间一致性。

- 施工结束及清理

- 施工完全结束24小时以后，要进行地板清扫（可使用吸尘器，但禁止使用抹布清扫）

- 黏合剂痕迹或者其他异物，粘在表面要用抹布粘上乙醇清扫。

备注说明：卷材可以直接卷上墙，形成踢脚。踢脚做成阴圆脚，不作扣条，踢脚高度可根据业主决定。

附件1：

执行的制造及验收标准

一、制造验收标准

⒈  包装完好；

⒉  材料表面无裂痕及破损；

⒊  尺寸规格误差少于3％；

⒋  同批号无色差。

二、胶地板面层的质量验收标准

⒈  表面应平整，光洁，无皱纹，四边应顺直，不得翘边和鼓泡；

⒉  色泽应一致，接缝应严密；

⒊  与管道接合处严密，牢固，平整；

⒋  焊缝应平整，光洁，无焦化变色，斑点，焊瘤和起鳞等缺陷，其凹凸允许偏差为＋0.6mm，焊缝的抗拉强度不得小于胶地板强度的75%；

⒌  踢脚线或套边上口应平直，接5m直线检查，允许偏差＋3mm，侧面应平整，接缝应严密，阴阳角做直角或园角；

⒍  走廊和房间胶地板面层平整度检查时其允许空隙分别为2m直尺内不超过1mm和1.5mm，相邻板块拼缝的高度差不应大于0.5mm。

附件2：

安装技术说明

一、PVC胶地板施工工序

⒈  处理地面：

a. 检查地面是否有高低落差；

b. 如地板要上墙，要先做好阴角圆弧，或安装配套的弧形条；

c. 墙面要贴部分应用水泥找平并打磨。

⒉  弹线分格：按胶地板的尺寸、颜色、图案弹线分格。

⒊  放料：

a. 在地面绝对平整和清洁的基础上，按照房间的尺寸将胶地板平放在地面上对好缝。

b. 在下料前，应了解整个场地的结构和尺寸，尽量减少材料损耗。

⒋  打胶：

a. 将平放好的胶地板，掀开一半，再清洁一次地面，开始打胶；

b. 用专用齿状刮刀，将胶水均匀刮开，不能有重迭现象，否则会影响地板平整度；

c. 在打好的胶水上用棉滚筒，滚一遍以保持胶水在地面上绝对散布均匀；

d. 胶打好后，要有一定时间等它挥发，干湿程度以不沾手为准。

⒌  铺板：

a. 在胶水干湿程度达到要求的情况下，将地板对缝铺上，此时地板上不能上人走动；

b. 用专用压滚，在地板上来回滚动，使地板与地面粘结牢固，没有气泡和空鼓，小面积则用软木或毛布推平、压实。

c. 套边以专用热风枪软化定型后向墙90。翻上12cm,并以黄胶粘贴，用胶钻敲平固定。

⒍  裁缝：

a. 地板铺好后，两块中间不应留缝 ；

b. 待地板与胶水粘结时间超过十二小时后，用开槽机，将焊缝均匀开至2.5至3mm的缝，以便焊接。

⒎  焊线：

a. 在焊缝平直无灰尘的情况下，才能开始焊线；

b. 在焊线时，焊枪的温度，应以板材的不同而改变，以免烫伤地板或造成虚焊；

c. 配合专用的铲线刀和垫板，在焊线焊好后，规定的时间内，将地板表面凸出的焊线，用垫板分两次铲掉，铲好后，焊线应与地板相平，绝对没有虚焊，以免在以后清洗时造成漏水脱胶现象，墙角的阴阳角应配有专用的铲刀，将焊线铲平、铲直。

⒏  地板完全铺好后以薄膜塑料铺在地板上，并以纸质胶纸贴紧，以保护地板，避免其它工程进行搬运物体时造成不必要的损坏，直至正式使用前才将所有保护膜拆除。