舞蹈地胶品牌：OS欧氏

舞蹈教室地胶：进口面层地胶，专业型舞蹈地胶，培训班舞蹈地胶

所用材质：环保型PVC（软质聚氯乙烯），上下通体，进口面层，发泡底

质量等级：优质一等品（使用寿命均在15年以上）

舞蹈塑胶地板厚度：防划痕现货供应1.8X20米进口面层：2mm，4mm，5.2mm    通体国产专业：3mm，4mm；

国产普通地胶：3mm/4mm/5mm

舞蹈地胶宽度：进口面层：1.8m；国产专业：1m之内（根据需要制作，一般根据房间宽度平均分配）；国产普通：1.5m之内（根据需要制作，一般根据房间宽度平均分配）

定制长度：任意长（可根据教室长度定制生产），进口面层：20m（有非标卷）

常用颜色：青灰色，墨绿色，藏蓝色，浅灰色，红色，黑色等（可任意定制生产）

OS欧氏舞蹈专用地胶的优势：

1）稳定性

OS欧氏舞蹈专用通体地胶

产品结构中添加了1000D的玻璃纤维补强网和特殊网格布纤维交叉编制的加强层，保证了本产品在运动过程中尺寸的稳定性及牢固性，并起到了自动补强作用。

2)牢固性

OS欧氏舞蹈专用通体地胶

发泡层底面用纹路，合理的重量能在场地铺开后结合人工用滚地筒将地板与地面接触

间的空气排出，形成相对真空状态，更加具有附着力，在运动时更具有稳定性。

3) 舒适性

OS欧氏舞蹈专用通体地胶表面经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员的眼

睛，不易产生疲劳，总厚度达4.5mm-6.5mm，配以适当发泡底层为缓冲层，使其更具有减震性和反弹。有效地减轻了运动员的腿部冲击力，脚感舒适，更好的避免了运动损伤，提高运动员水平的发挥。

4) 耐久性和耐磨性

OS欧氏舞蹈专用通体地胶采用100％纯PVC优质材料，面层经特殊高环保高科技材料TPU技术处理，及具最佳耐久性和耐磨性，从而增加了地板的使用寿命。

5) 保养容易

OS欧氏舞蹈专用通体地胶表层（特别是面层添加特殊高科技TPU处理的表层）对外界污染有排除能力，如表面污染，用干净拖把、清水刷洗即可。重点脏污可用中性清洗剂清洗。单气孔封闭式pvc底纹经过涩感、防水、防霉、抗菌处理，使产品本身具有自我保护的屏障，从而增强了产品的自我排污的功能。

陆) 优秀的降低噪音效果(降低25db/28db)

OS欧氏舞蹈专用通体地胶标准的底层厚度，加上适合的反弹性和合理的吸震性，在运动中具有吸音的功能，隔音效果好。

OS欧氏舞蹈专用地胶的结构：

1) OS欧氏舞蹈专用地胶由TPU处理的表层、PVC耐磨层和碳酸钙粉还有曾缩剂合制而成的通体透心舞蹈专用地板胶 。

2) OS欧氏舞蹈专用地胶100％纯PVC耐磨层，厚度达1.5mm，并经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压，使用寿命可达10年以上。

3) OS欧氏舞蹈专用地胶的玻璃纤维补强网和特殊网格布纤维加强层起到稳定场地尺寸、延长使用寿命的作用，使地板永不收缩，性能更加稳定，使运动员发挥出更好的水平。

4) OS欧氏舞蹈专用地胶封闭式PVC发泡缓冲层材料如气垫式构造，提供绝对的安全性、回弹性和标准的吸振性，吸振率达到50％。 （国际标准：DIN>45%）

欧氏OS舞蹈地胶产品规格：

1、欧氏os舞蹈地胶材质及特点。舞蹈地胶的材质是聚氯乙烯，软质，不涩，不滑，柔韧度好，具有一定的缓冲作用。

2、欧氏os舞蹈地胶的常用厚度。舞蹈地胶的厚度从2mm—5.2mm都可以量身定制，一般来说，舞爱罗系列（高端）的常用厚度为3mm，4mm，舞慕系列的常用厚度为3mm，4mm，5mm。

3、欧氏os舞蹈地胶的颜色。舞蹈地胶颜色：黑色、深灰、浅灰、青灰、墨绿、藏蓝、绛红、粉红、橘黄、深蓝、天蓝等。并且可以根据客户提供的色卡制作，目前舞蹈团体主要选用的颜色是：青灰、墨绿、藏蓝。

4、舞蹈地胶的安装。舞蹈地胶是根据客户所需的实际尺寸定做而成的，舞慕系列最大宽度可以做到1.5m。舞爱罗系列最大宽度为1m

5、定做舞蹈地胶的生产周期。根据客户所处位置的情况，一般情况下，在北京附近地区10个工作日内完成交货；江苏、天津、山西等地区15个工作日内交货，其它偏远地区另行商议。

6、舞蹈地胶厚度的选择。水泥场地：5mm，瓷砖地面：4mm，木板场地：3mm。

联 系 人： 王志海 (销售经理) 电话   010-57290828

手机： 13716951449       传真： 010-57201028

QQ:1395973319

http://oswanghai.cn.china.cn http://oswanghai.cn.alibaba.com