橡胶减震垫简介

橡胶减震垫一般采用天然橡胶和氯丁橡胶，要求耐油的采用丁腈橡胶，要求耐高低温的采用硅橡胶，要求高阻尼的采用丁基橡胶。厚度分10mm,15mm,20mm30mm几种，特殊可定制。橡胶减震垫制品的制造工艺，通常做成长方形（50mmx80mm),梯形(35mmx90mm)，蝶形（35mmX70mm)，底面有平底，蜂巢状(50mmX80mmx15mm)，齿轮状，条状，球状(50mmX80mmx20mm)。广泛用于各种篮球馆，羽毛球馆，乒乓球馆，壁球馆，舞蹈房，舞台等运动场馆中，用以消除或减缓震动的不良后果。原生胶环保无味，耐老化，减震寿命长，不变形，减震效果好，多为红色，蓝色。再生胶环保性差些，有味，易老化变形，变硬，减震性能降低，多为黑色。

橡胶减震垫原理

橡胶的特点是既有高弹态又有高黏态，橡胶的弹性是由其卷曲分子构象的变化产生的，橡胶分子间相互作用会妨碍分子链的运动，又表现出黏性特点，以致应力与应变往往处于不平衡状态。橡胶的这种卷曲的长链分子结构及分子间存在的较弱的次级力；使得橡胶材料呈现出独特的黏弹性能，因而具有良好的减震、隔音和缓冲性能。橡胶部件广泛用于隔离震动和吸收冲击，就是因为其具有滞后、阻尼及能进行可逆大变形的特点。

橡胶的滞后和内摩擦特性通常用损耗因子表示，损耗因子越大，橡胶的阻尼和生热越显著，减震效果越明显。

橡胶材料损耗因子的大小不仅与橡胶本身的结构有关，而且与温度和频率有关。在常温下，天然橡胶(NR)和顺丁橡胶(BR)的损耗因子较小，丁苯橡胶(SBR)、氯丁橡胶(CR)、乙丙橡胶(EPR)、聚氨酯橡胶(PU)和硅橡胶的损耗因子居中，丁基橡胶(HR)和丁腈橡胶(NBR)的损耗因子最大。

用作减震目的的橡胶材料一般分5种，即NR，SBR，BR为普通橡胶材料；NBR用于耐油硫化胶；CR 用于耐天候硫化胶；IIR 用于高阻尼硫化胶；EPR 用于耐热硫化胶。NR 虽然损耗因子较小，但其综合性能最好，具有优异的弹性，耐疲劳性好，生热低，蠕变小，与金属件黏合性能好，耐寒性、电绝缘性和加工性能也好，因此NR被广泛地用作减震目的，要求耐低温或耐天候性能时，可与BR或CR并用或共混改性。Nishiue等采用NR、BR及碳原子数大于4的含有-OH基团有机酸的金属盐制成的减震器具有较好的耐久性能，在70℃×22h和40℃×148h条件下的压缩永久变形分别为17.0%和11.7%。

1.防水防潮      2.遇水变涩，防滑      3.防火阻燃      4.吸音、隔音      5.防静电      6.稳定性强      7.耐磨性强      8.耐酸碱      9.抗冲击      10. 质 轻       11.维护方便      12.环保清洁      13.隔音性强      14.耐磨抗压

北京市；天津市；河北省(石家庄市)，山西省(太原市)；内蒙古自治区(呼和浩特市)；辽宁省(沈阳市)；吉林省(长春市)；黑龙江省(哈尔滨市)；上海市；江苏省(南京市)；浙江省(杭州市)；安徽省(合肥市)；福建省(福州市)；江西省(南昌市)；山东省(济南市)；河南省(郑州市)；湖北省(武汉市)；湖南省(长沙市)；广东省(广州市)；广西壮族自治区(南宁市)；海南省(海口市)；重庆市；四川省(成都市)；贵州省(贵阳市)；云南省(昆明市)；西藏自治区(拉萨市)；陕西省(西安市)；甘肃省(兰州市)；青海省(西宁市)；宁夏回族自治区(银川市)；新疆维吾尔自治区(乌鲁木齐市)

如有关于地板问题，请致电24小时咨询电话13716951449

联系人:   王志海

手机： 13716951449

QQ号:1395973319

http://oswanghai.cn.china.cn欧氏环保材料

http://oswanghai.cn.alibaba.com

http://oswanghai.b2b.youboy.com