有机微球耐磨抗刮粉

NANOBEADTM   系列

综述

NANOBEADTM 系列是一种有机球型耐磨剂， 比重低，吸油量小，不易下沉。粒径尺寸有微米级和纳米级别。特别适合用于需要高耐磨塑胶涂料，木器涂料等，适合光固化体系各种涂料油墨。

产品外观：

产品技术指标

| 规格 指标 | NANOBEADTM 1000 | NANOBEADTM 2000 | NANOBEADTM 3000 | NANOBEADTM 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
| 成分 | PMMA | 有机热固型球形树脂 | 有机硅（亲油） | 有机硅(亲水) |
| PH | 中性 | 中性 | 6-7.5 | 4-7 |
| 平均粒径 | 5微米 | 5微米 | 20(nm) | 20(nm) |
| 热稳定性(℃) | 270↑ | 300 | 500↑ | 500↑ |
| 纯度(%) | 99.999 | 99.999 | 99↑ | 99.5 |
| 密度(g/cm3) | 0.75 | 0.4 | 0.15 | 0.10 |
| 吸油量(ml/100g) | 50 | 90 | 80 | 80 |

应用：

各种涂料油墨，胶粘剂；

包装： 20KG/箱 3000,4000系列为5KG,10KG 包装

存储：

干燥阴凉通风地方

重要声明：本公司提供的技术咨询信息和说明，无任是以口头、书面或试验报告形式，皆为对用户的指导，而非保证。本公司恕不担保某种产品必定适合某种用途。用户在使用前需测试产品及配方是否适应其工艺和用途。本公司只保证产品质量的连贯性