阻燃中密度纤维板检测方法

一、阻燃性能检测

1、阻燃性能：

国家检测标准依据，GB8624-2006 B级或C级(原B1级）

阻燃性能简易鉴别方法：(存在个人影响因素，只供参考)

用刀片削下一小片（直径2-3mm)，横向定时燃烧，燃烧时间为5秒，离火，样片10秒内自熄且没有火星，则可以达到C级；

另垂直样片完成时燃烧，燃烧时间为5秒，离火，样片5秒内自熄，且无火星，则可以达到B级。

如果老客户指定需要采用B1级，由于B1级是根据GB8624-1997标准，现在只能进行委托检测，无法进行型式检测。

二、物理力学性能：

GB/T11718 优等/1级品。内结合强度：1.42 ；表面静曲强度:32.5；吸水厚度膨胀率:8.6。

吸水厚度膨胀率是人造板的一项极为重要的质量指标。

简易测定吸水厚度膨胀率：锯切大小近似的备选样板，编号后先用千分尺，测量样板的测点厚度，再放入水中，浸泡24小时后。拿出来再测量其厚度，可以计算出浸泡前后厚度变化，相对吸水厚度膨胀率。

河南森远科技有限公司华南销售中心