供应UN2014PE2272SA3176

供应卡博特（cabot黑色母料）黑色母粒PE2272#  黑色母可应用于薄膜、板材、土工膜和模塑等领域，相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等，炭黑含量50％，密度：1220kg/m3. 流动系数：55g/10min .该产品符合欧盟规定可应用于间接的食品接触的食品领域。典型的添加比例为：2％-5％（在农地膜中添加比例为8％-25％）。

规格：25kg/包              价格：19元

颜色： 黑色                品牌：卡博特

包装：塑料                  总供应量：2000

起订数量：1包              有效期：长期