卡博特黑色母

供应卡博特（cabot黑色母料）黑色母粒SA3176
 应用于SAN注塑和混和料的黑色母。
 PLASBLAK® SA3176是一种含高色素炭黑的黑色母，专用于ABS、SAN和PS着色，可应用于包装材料（如盒子、盖子等）、电子产品外壳（磁带盒、录像机等）、收音机、电视机及其它家用电器，使制成品具有优良的物理性能。
添加方法：
 PLASBLAK® SA3176具有易稀释、易混和的特点，因此很适合和塑胶树脂一起直接添加于供料漏斗中或以预先搅拌的方式将黑色母和树脂先行在滚桶和掺混机中搅拌混和。
添加比率：
 本色母的添加量通常是根据对最终产品的外观要求而定，典型的添加量为2%~3%。
物理特性：
性质 数值 测试方法
载体 SAN 
颜料 30%高色素炭黑 
相溶性 ABS，SAN，PS 
密度@23℃ 1200kg/m³ CTM E023
流动系数21.6kg/190℃ 55g/10min CTM E005(ISO 1133)
 （*）测试按照基于国际标准的卡博特测试方法（CTM）执行
 以上所报之数据不被用作特定技术规格。其基本试验数据，仅供作为本产品性质参考而已。
包装：
 PLASBLAK® SA3176为规格粒状，每袋净重25kg。请存放于干燥的地方。
适用于模塑成型和混和料的经济性黑色母粒。

规格：25kg/包              价格：32元

颜色： 黑色                品牌：卡博特

包装：塑料                  总供应量：2000

起订数量：1包              有效期：长期