济南百特新型轻质蜂巢墙板

产品介绍：

济南百特新型轻质蜂巢墙板经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检测，耐火极限大于4小时，被公安部消防局授予使用阻燃标识的产品。

济南百特新型轻质蜂巢墙板是一种高科技复合建材，每平方米25千克，抗压强度3500千克。隔音 、防火、防水、防白蚁、防虫蛀、无毒、无味、无辐射。可喷刷油漆，粘贴壁布、壁纸、瓷砖、瓷瓦、大理石、铝塑板等。济南百特新型蜂窝轻质墙板可割、可钜、可刨、可钉，操作方便，省工省时，施工快捷.

济南百特新型轻质蜂巢墙板适用于：家庭，厂房，管道，发电机房，歌剧院，影剧院，录音室，录音棚，播音室，试音室，电视台，电台，商务办公厅，多功能厅，会议室，演播厅，音乐厅，大礼堂，体育馆，休闲娱乐城，酒店，KTV，高级别墅或家居生活等对声学要求较严格的场所

产品规格

济南百特新型轻质蜂巢墙板长2440mm×宽1220mm×厚80----100mm，框架式楼群一般选用厚100mm、120mm。如遇异性尺寸，另行加工制作

济南百特新型轻质蜂巢墙板产品特点

- 1. 节能

济南百特新型轻质蜂巢墙板的热传导率 <0.15W/m.K ， 具有良好的隔热保温性能，是节能型建筑的首选材料。

- 2. 重量轻

济南百特新型轻质蜂巢墙板的单位重量为22－25kg/㎡，对用户而言可以在结构设计上减少工程总投资，节约大量钢材，增加楼层高度，更合理有效的使用土地和自然资源，与粘土砖等轻型材料相比，可节约工程造价的15-20%。

- 3. 墙体构造化

照明、空调、闭路天线、照明线路均可在墙体里预制或安装过程中预埋，且墙体是根据用户要求的尺寸规格生产，保证了安装过程简便快捷。同时，墙体的安装实现了干法作业，安装完毕后直接刮腻子、刷涂料或直接粘贴装饰材料，比其它墙体施工可节约30%左右的工期。

- 4. 墙面不开裂

济南百特新型轻质蜂巢墙板的安装方式和结构特点确保了墙体表面平整、稳定性好，不变形、不开裂。

- 5. 增加建筑使用面积

100mm厚度的济南百特新型轻质蜂巢墙板的隔音性、保温效果相当于240mm厚度实心砖，可在不增加建筑面积的前提下，增加35%的使用面积，使投资方受益。

- 6. 良好的防水性能

防水型墙体板采用经过防水处理的蜂窝芯材和专用防水复合胶，面板采用防水效果好的水泥板或硅酸钙板复合而成，它具有良好的防水性能，其中硅酸钙板表面可以粘贴瓷砖、大理石等面材，并具有不脱落、装饰效果好等优点。

- 7. 隔音性能优异

由于蜂窝芯材的正六边型腔体结构，使其具有良好的吸音功能，它使进入腔体的声波经过折射、衰减等物理过程，降低了声音传播的能量，因而达到了隔音效果。以厚度90mm，面板单层厚度为8mm的墙体板为例，单层结构隔音指数为42分贝，双层结构隔音指数为54分贝（最高可做到57分贝），是目前轻型墙体板中在同等厚度尺寸下隔音效果最佳的产品之一。

- 8. 防火

由于济南百特新型轻质蜂巢墙板的表面采用的是无机材料如水泥板、玻镁板、硅钙板、石膏板，它的填充材料是经过浸渍防火、防潮剂处理的，因而具有良好的防火性能。本产品已经国家防火检测中心检测，耐火极限大于1.5小时，超过国家轻型墙体规范的标准。

- 9. 环保

由于济南百特新型轻质蜂巢墙板所选用的材料均属无毒、无味、无放射性的环保材料，适用于家庭住宅、公共设施建筑的理想材料之一。本产品已经国家建材检测中心检测为A级产品，其产销与使用范围不受限制。

济南百特新型轻质蜂巢墙板A级防火、隔音、 不开裂

15953191635 13854127382 QQ535924553郝敏http://haomin0531.blog.163.com/edit/