CdS系列光敏电阻  11MM

光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻，其电阻率的大小随着光照度的变化而变化在。电子行业为了达到光控及测光的目的从而利用这一特性制成了不同形状和受光面积的光敏电阻产品，该产品广泛应用于玩具、灯具、照相等行业。

产品结构示意图

| GM115系列 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.0±0.2 | 9.0±0.2 | 7.5±0.6 | 36±1 | 1.8±0.2 | 0.5±0.02 | 0.2±0.05 |

性能及特点

环氧树脂胶封装  (Coated with epoxy)

可靠性好 (Good reliability)

体积小 (Small volume)

灵敏度高 (High sensitivity)

反应速度快 (Quick response)

光谱特性好 (Good spectrum characteristic)

应用范围

照相机自动测光 (Camera automation photometry)

室内光线控制 (Indoor sunlight control)

光电控制 (Photoelectric control)

光控开关 (Optical control switch)

光控灯 (Optical control lamp)

电子玩具 (Electronic toy)

报警器 (Annunciator)

光控音乐I.C (Optical control musicI.C)

电子验钞机 (Electronic proverbial vlitional)

工业控制 (Industrial control)

规格参数

| 规格 | 型号 | 耐 压 （VDC） | 功 耗 （mW） | 光 谱 （nm） | 亮 阻 （KΩ） | 暗 阻 （MΩ） |  | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上升 | 下降 |
| Φ11 系 列 | 11516 | 150 | 90 | 540 | 5-10 | 0.5 | 0.5 | 30 | 30 |
|  | 11528 | 150 | 100 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 20 | 30 |
|  | 11537-1 | 150 | 100 | 540 | 20-30 | 2 | 0.6 | 20 | 30 |
|  | 11537-2 | 150 | 100 | 540 | 30-50 | 3 | 0.7 | 20 | 30 |
|  | 11539 | 150 | 100 | 540 | 50-100 | 5 | 0.8 | 20 | 30 |
|  | 11549 | 150 | 100 | 540 | 100-200 | 10 | 0.9 | 20 | 30 |

包装及注意事项

本产品采用中性包装，小包装200支，大包装1000支：

请勿将光敏电阻放置在潮湿、高温环境下：

注意引线焊接位置应距陶瓷基座4mm以上：

测试条件

1、亮电阻：在标准光源A（色温2854K）下，用10Lux照度测量的阻值。 
2、暗电阻：指关闭光照后（OLux）第10秒的电阻值。 
3、γ值是指10Lux、100Lux照度下的标准值。 
   R10、R100分别为10Lux、100Lux照度下的亮阻值，γ值的公差为±0.1。 
4、最大功率损耗：环境温度为25℃时的最大功率损耗。
5、最大外加电压：指在黑暗中可连续施加给元件的最大电压。

光谱响应特性

照度特性图

南阳市信利佳电子有限责任公司

NANYANG XINLIJIA ELECTRONICS CO.,LTD

联系人：李先生

Q  Q: 13333 666612

电话：18638975595

邮箱: zcccz@foxmail.com

网址：www.xinlj.co.cc

地址：河南省南阳市高新区光电孵化园C栋

Add : 2F Building C Photoelectric Industrial Park Gaoxin District Nanyang City Henan Province