水性颜料纺织印花墨水

品  质  自  非  凡

色彩艳丽    无需处理   直接打印   牢固持久

- 万能印花墨水-可在多种材质织物上打印。

- 特别适用于压电式第六代打印机喷头。

千百惠水性颜料纺织印花墨水技术参数

|  | 适用机型 |  | 压电式全系列的台式机、写真机、喷绘机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 墨水类型 |  | 水性颜料漆基墨水 |  |  |  |  |
|  | 耐晒级别： |  | （蓝色C：8 黄色Y：8 红色M：8 黑色K：8） |  |  |  |  |
|  | 耐 水 洗： |  | 4级以上 |  |  |  |  |
|  | 色彩范围： |  | 1700万种可变 |  |  |  |  |
|  | 打印精度： |  | 720*720 dpi 以 上 |  |  |  |  |
|  | 墨水颗粒： |  | 三 级 过 滤（颜 料 型：平均颗粒100－200纳米） |  |  |  |  |
|  | 墨水粘度： |  | 小于15 Cpa.s |  |  |  |  |
|  | 电 导 率： |  | 小于 3 ms/cm |  |  |  |  |
|  | 墨水PH值： |  | 6.5＜墨水＜7.5 |  |  |  |  |
|  | 表面涨力： |  | 30 — 45 dyne/m |  |  |  |  |
|  | 含重金属： |  | 小于 4ppm 符合国际标准 |  |  |  |  |
|  | 墨水气味： |  | 全水性，低位无毒，绿色环保 |  |  |  |  |
|  | 颜色品种： |  | 四色 八色 九色 |  |  |  |  |
|  | 稳 定 性： |  | 墨水在室温下（ ≥ 20℃）不变质、不增粘、不结晶、不返粗 |  |  |  |  |
|  | 打印材料： |  | 尼龙、绦纶、棉、麻、毛、丝、醋酸纤维、混纺等各种材质。 |  |  |  |  |
|  | 适应环境： |  | 低温：-25℃、高温：60℃贮存三个月，室温下自然恢复 |  |  |  |  |
|  | 工作环境： |  | 最佳工作温度: 25℃ — 35℃ 相对湿度：40% — 70% |  |  |  |  |
|  | 墨水包装 |  | 500ML瓶 装 1000ML瓶装 25L桶装 |  |  |  |  |
|  | 贮 存 期： |  | 室温下保质期为12个月 |  |  |  |  |
| 颜色/品种 |  | 摩擦牢度(级) |  |  | 皂洗牢度 |  |  |
|  |  | 干 |  | 湿 | 褪色 | 沾色 |  |
| 黄 |  | 4 |  | 4 | 5 | 5 |  |
| 品红 |  | 3—4 |  | 3 | 4—5 | 4—5 |  |
| 青 |  | 3 |  | 2—3 | 4 | 4—5 |  |
| 黑 |  | 3—4 |  | 3 | 4 | 4 |  |

应用工艺流程>>>>

- 喷墨印花→自然晾干或烘干。

- 打印后可用印花固色剂处理，牢固度更高。

千百惠水性颜料纺织印花墨水优势>>>>

- 全水性、无毒、淡味、绿色环保

- 粘结牢固，耐干擦与湿擦，耐水洗

千百惠水性颜料印花墨水，是采用高档的卡博特自然分散颜料精制而成，质量特别稳定，打印流畅，半个月不开机也不会堵塞喷头。如打印后用封闭型异氰酸酯等固化剂固化，牢度更佳。适用于压电式打印机第六代喷头。

- 程序简单：无须作预处理，可以直接进行图像彩印

- 耐水洗：印后即可直接用洗衣粉进行搓洗，不掉色

- 无手感：在纯棉面料上彩印没有任何手感

- 颜色鲜艳，饱和度好

- 耐日晒，在阳光下曝晒后，颜色没有变化

- 可以在黑色的服装上进行彩色图像印刷，且经水洗不掉色

- 墨水流畅性好，连续放置一周，开机即可正常彩印

主要应用于： 棉、麻、毛、丝、尼龙、涤纶、再生纤维、              混纺等多种织物

- 个性店：个性化纯棉T恤的彩印。单件起印，图案随心所印；

- 服装厂：新品打样，省去印染的工序

- 印花厂：数码印花，解决纯棉印花的难题

联系人：刘晖晖15014166245

固话：020---84793568

传真：020---34792943

QQ：2524904199

msn：mtvenus@msn.cn

邮箱：qhmblhh@163.com

地址：广州市番禺区大石镇105国道大石段740号大石新兴广场8号楼203室