金属材料 线材反复弯曲试验方法：

一：使用范围：

本机型适应于直径或厚度为0.3mm-10mm的金属线材的反复弯曲试验；检测在反复弯曲中承受塑性变形的能力。反复弯曲试验是将试样一端固定，绕规定半径的圆柱支座弯曲90°，再沿相反方向弯曲的重复弯曲试验。

二：弯曲试样的工装参数选择：

| 线材公称直径或厚度 | 圆柱支座半径 | 弯曲距离 | 拨杆孔直径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.3≤d≤0.5 | 1.25±0.05 | 15 | 2.0 |
| 0.5＜d≤0.7 | 1.75±0.05 | 15 | 2.0 |
| 0.7＜d≤1.0 | 2.5±0.1 | 15 | 2.0 |
| 1.0＜d≤1.5 | 3.75±0.1 | 20 | 2.0 |
| 1.5＜d≤2.0 | 5.0±0.1 | 20 | 2.0和2.5 |
| 2.0＜d≤3.0 | 7.5±0.1 | 25 | 2.5和3.5 |
| 3.0＜d≤4.0 | 10±0.1 | 35 | 3.5和4.5 |
| 4.0＜d≤6.0 | 15±0.1 | 50 | 4.5和7.0 |
| 6.0＜d≤8.0 | 20±0.1 | 75 | 7.0和9.0 |
| 8.0＜d≤10.0 | 25±0.1 | 100 | 9.0和10.0 |

三：试样的选择：

- 线材试样应尽可能平直。但试验时，在其弯曲平面内允许有轻微的弯曲。

- 必要时试样可以用手矫直，在用手不能矫直时，可在木材、塑性材料或铜的平面上用相同的材料的锤头矫直。

- 在矫直过程中，不得损伤线材表面，且试样也不得产生扭曲。

- 有局部硬弯的线材应不矫直。

四：试验程序和操作过程：

- 试验一般应在室温10℃-35℃内进行，对温度要求严格的试验，试验温度应为23℃±5℃。

- 使弯曲臂处于垂直位置，将试样有拨杆孔插入，试样下端用夹紧块夹紧，并使试样垂直于圆柱支座轴线。

- 弯曲试验室将试样弯曲90°，再向相反方向交替进行；将试样自由端弯曲90°，再返回起始位置作为第一次弯曲。

- 弯曲操作应以每秒不超过一次的均匀速率平稳无冲击地进行，必要时，应降低弯曲速率以确保试样产生的热不至于影响试验结果。

- 试验中为确保试样于圆柱支座圆弧面的连续接触，可以试样施加某种形式的张紧力。除非相关产品标准中另有规定，施加的张紧力不得超过试样公称抗拉强度相对应力力值的2%。（此规定跟线材扭转试验的一样）

- 试样断裂的最后一次弯曲不计入弯曲次数。

五：弯曲试验机的技术参数：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试样直径 | mm | φ0.3-φ10 |
| 2 | 试样长度 | mm | 150-200 |
| 3 | 弯曲角度 | 度 | ±90° |
| 4 | 弯曲速度 | 次/分 | < 60 |
| 5 | 记数范围 | 次 | 0-9999 |
| 6 | 电机功率 | Kw | 1.1 |
| 7 | 外型尺寸 | mm | 1000*600*330 |
| 8 | 试验机重量 | Kg | 约210 |