百度文库：

斯得力贝钢――产品介绍

【斯得力贝钢】由四川斯得力复合耐磨材料有限公司创建的品牌，主要产品是细晶贝钢管件、叶片，是长沙中联重科混凝土泵车指定的专用弯管配件。

贝钢又叫贝氏体钢,英文名bainitic steel，是使用状态下基体的金相组织为贝氏体的一类钢。

贝氏体组织通常通过空冷或控制冷却速度得到。这类钢具有高强度(530～1500MPa)、高韧性、抗拉强度随贝氏体转变温度的降低而提高。工艺性能(可焊性和成型性)较好。

贝氏体钢又分为上贝氏体和下贝氏体。

下贝氏体具有的优异的强韧性，一直受到人们的重视。磨料磨损的多种试验证实，贝氏体组织比相同硬度的马氏体组织具有更高的耐磨性,并且韧性也比马氏体组织好得多。

目前，国际贝氏体钢的发展主要是采用Mo系和B-Mo系，添加一定量的Cr、Ni、V等元素。这类钢大多采用等温淬火热处理方式，但工艺设备复杂，生产周期长，淬火介质污染环境，价格较高，难于在国内推广。

近年来，国内发展了成本较低，工艺简单的低合金贝氏体钢。这类钢大体可分为两类。一类是以清华大学为代表的Mn-B系，另一类是Si-Mn系。

Mn-B系贝氏体钢是以清华大学方鸿生教授为首于70年代初发明的，又称鸿康贝氏体钢(以清华大学方鸿生教授和郑燕康教授的名字命名)。该钢种用廉价的Mn、Si和微量的硼合金化，成本大大降低。成份大约是0.31%C,2%左右的Mn，1.6%Si和微量的B，这种钢由于B的回收率很不稳定，后来又加入Ti-Fe和Re进行变质，使性能提高。

近年来，在原来的Mn-B系贝氏体钢的上提高碳量，采用空冷自硬，强韧性好，应用面扩大，钢厂可直接出产品。已广泛应用于矿山、电力、石油、工程机械等方面的各类板材、线材、管材、棒材、型材、铸件等。

斯得力贝钢由清华大学郑燕康教授发明开发,拥有清华大学【中低碳锰系空冷贝氏体钢】发明专利技术，由四川大学提供质量控制技术,由河北工业大学提供制造专业技术,主要用于混凝土泵车管件,是长沙中联重科混凝土泵车配件弯管的首选。

斯得力贝钢也叫细晶贝氏体钢管件,是专为混凝土泵车开发的高抗磨﹑高承压输送管件，具有较高的硬度和韧性，弥补了高锰钢管件有韧性但不耐磨；双层高铬铸铁管件耐磨，但易碎﹑成本过高的特性,是传统高锰管件﹑双层高铬铸铁管件的替代产品。输方量达到高锰钢管件的3-4倍。