| 测试项目 | 单位 | 相当于软管料P40 相当于半软半硬管料P20 PA12DX管子料 |  |  | 相当于硬管料 尼龙护套料 |  | 增强尼龙12DX | 羽毛球专用料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PA12DX-01 | PA12DX-02 | PA12DX-04 | PA12DXBR-III | A3S01 | A4G7301 | A4S11 |
| 熔点 | ℃ | 185-195 |  |  |  | --- | --- | --- |
| 熔指 | g/10min | 2-4 |  |  |  |  |  |  |
| 密度 | g/cm3 | 1.01-1.03 |  |  |  | --- | --- | --- |
| 拉伸强度 | MPa | 50 | 55 | 50 | 55 | 55 | 130 | 45 |
| 断裂伸长率 | % | 350 | 300 | 350 | 250 | 150 | 6 | 300 |
| 缺口冲击强度 | KJ/m | NB | NB | NB | 50 | 12 | 30 | NB |
| 无缺口冲击强度 | KJ/m2 | NB | NB | NB | NB | 50 | 120 | NB |
| 弯曲强度 | MPa | 12 | 15 | 12 | 40 | 50 | 145 | 12 |
| 弯曲模量 | MPa | 240 | 350 | 240 | 1000 | 1200 | 5500 | 300 |
| 水份 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 特征 |  | 超高韧性，较高强度，优异的耐低温性，优良的耐磨性，较低的吸水率，较小的成型收缩率，良好的成型加工性。 |  |  | 耐磨、较高强度、韧性性、附着力强、较好的耐低温性。 |  | 高强度、高模量、耐磨、耐热。 | 高流动、高韧性。 |
| 用途 |  | 主要用于汽车刹车管、输油管、穿线管和空调用软管等管材，以及其它要求低温、高韧性的场合，可完全替代PA11、PA12。 |  |  | 适用于电线、电缆、光缆、金属或绳索的表面涂覆。 |  | 适用于要求高韧性、高强度、耐磨的汽车、电子电器及机械零部件。 | 主要用于尼龙羽毛球及其它要求高韧性、耐磨、高流动性的制品。 |