二、产品介绍

(1) BOPP彩印膜产品

型    号   CY

用途说明

专为彩色印刷包装设计，适用于各种进口、国产多套色凹版印刷机

主要特点

本产品具有良好的尺寸稳定性，可满足高速多套色彩印的多种需求，目前本产品彩印速度可稳定在280m/min；

高模量、低静电，产品印刷后制袋成型性能好；

高光泽度、低雾度，使包装图案清晰明亮，内容物清晰；

印刷表面较低的粗糙度，可满足浅网印刷的要求，印刷图案清晰细腻。

规    格

厚  度：15 um 至 50 um

宽  度：350 mm 至 2000 mm

长  度：2000 m 至 18000 m

特殊规格可根据客户要求定制

包装方式  木盖包装、纸盖包装、托盘包装

(2) BOPP胶带膜产品

型    号   NJ

用途说明

本产品应用于胶粘带基膜，适应于刮刀式涂胶机和丝棒式涂胶机

主要特点

薄膜具有良好的尺寸稳定性、厚薄均匀性，涂胶面具有良好的与胶水的亲和力，不容易出现不干胶，可满足高速涂胶的需求，涂胶速度可稳定在260m/min；

高模量、低断裂伸长率，做出的胶带可适用自动包装机；

高光泽度、低雾度，可生产高透明胶带。

规    格

厚  度：25 um 、28 um 、30 um

宽  度：350 mm 至 2000 mm

长  度：4000 m 、 8000 m

特殊规格可根据客户要求定制

包装方式  木盖包装、纸盖包装、卧式托盘包装

(3) BOPP制袋膜产品

型    号   ZD

用途说明

专为不复合直接制袋包装设计，适用于各种进口、国产制袋机

主要特点

本产品具有良好的爽滑性、优异的开口性能，可满足多套色彩印的要求，同时可直接热切制袋；

高模量，成型折叠性能好；

薄膜具有高光泽度、低雾度，包装袋及内容物清晰明亮；

可根据客户的要求生产低摩擦、高摩擦等各种性能。

规    格

厚  度：18 um 至 50 um

宽  度：350 mm 至 2000 mm

长  度：2000 m 至 18000 m

特殊规格可根据客户要求定制

包装方式  木盖包装、纸盖包装、托盘包装

(4) BOPP热封膜产品

型    号   RF

用途说明

本产品适合用于高速热封包装，根据需要可提高其爽滑性、抗静电性，非热封面可印刷、复合。用于包装食品,茶叶,扑克,磁带以及真空镀铝基材等

主要特点

薄膜两表面具有不同性能的非对称设计，热封面提供了良好的热封性能，具有较低的起封温度、较高的热封强度；

非热封面提供了印刷、复合的性能，可用于浅网印刷；

具有良好的力学性能和光学性能，爽滑性能可根据客户的要求生产。

规    格

厚  度：20 um 、25 um 、30 um

宽  度：350 mm 至 2000 mm

长  度：6000 m 、4500 m 、4000 m

特殊规格可根据客户要求定制

包装方式  木盖包装、纸盖包装、托盘包装

(5) BOPP纸塑复合膜产品

型    号   ZF

用途说明

专为纸塑复合生产设计，适用于纸塑复合机

主要特点

本产品具有良好的尺寸稳定性、厚度均匀性，可满足包括铜版纸在内的各种纸张的纸塑复合要求，具有良好的与纸张的贴覆性能，可单、双面电晕处理；

产品的爽滑性能适中，产品复合后有良好的爽滑效果、垒堆积效果；

高光泽度、低雾度，纸张上的印刷图案清晰明亮；

高模量、适中的断裂伸长率，复合后产品成型折叠性能好。

规    格

厚  度：15 um 、12um 、10um

宽  度：350 mm 至 2000 mm

长  度：6000 m 、7000 m 、9000 m

特殊规格可根据客户要求定制

包装方式  木盖包装、纸盖包装、托盘包装