钢号

C	Si      Mn	P≤	S≤	Cr	Mo	Ni	其它

SUS201

≤0.15 ≤1.00	5.5-7.5	0.06	0.03	16-18	-	3.5-5.5	N≤0.25

202

≤0.15	≤1.00	7.5-10.0	0.06	0.03	17-19	-	4.0-6.0

N≤0.25

301

≤0.15	≤1.00	≤2.00	0.045	0.03	16-18	-	6.0-8.0

-

302

≤0.15	≤1.00	≤2.00	0.045	0.03	17-19	-	8-10.0

-

303

≤0.15	≤1.00	≤2.00	0.2	≥0.015	17-19	≤0.6	8.0-10.0	-

304

≤0.08	≤1.00	≤2.00	0.045	0.03	18-20	-	8-1.0.5

-

304L

≤0.03	≤1.00	≤2.00	0.045	0.03	18-20	-	9-13

-

305

≤0.12	≤1.00	≤2.00	0.045	0.03	17-19	-	10.5-13	-

309S

≤0.08	≤1.00	≤2.00	0.045	0.03	22-24	-	12-15

-

310S

≤0.08	≤1.5	≤2.00	0.045	0.03	24-26	-	19-22

-

316

≤0.08	≤1.00	≤2.00	0.045	0.03	16-18	2-3	10-14	-

316L

≤0.03	≤1.00	≤2.00	0.045	0.03	16-18	2-3	12-15	-

317

≤0.08	≤1.00	≤2.00	0.045	0.03	18-20	3-4	11-15

-

317L

≤0.03	≤1.00	≤2.00	0.045	0.03	18-20	3-4	11-15

-

321

≤0.08	≤1.00	≤2.00	0.045	0.03	17-19	-	9-13

Ti≥5×C

405

≤0.08	≤1.00	≤1.00	0.04	0.03	11.5-14.5	-	≤0.6

AL0.1-0.3

420F

0.26-0.4	≤1.00	≤1.25	0.06	≥0.15	12-14	≤0.6	≤0.6	-

430

≤0.12	≤0.75	≤1.00	0.04	0.03	16-18	-	≤0.6

-