东莞市博望铝业-----产品介绍

TEL：0769-85845755 FAX：0769-89026445Add:广东东莞市长安镇锦厦第一工业区

7075合金铝材介绍：

7075合金铝材成份主要为：锌是该系中主要合金元素，向含3％－7.5％锌的合金中添加镁，可形成强化效果显著的MgZn2,使该合金的热处理效果远远胜过铝－锌二元合金。提高合金中的锌、镁含量，抗拉强度会得到进一步的提高，但其抗应力腐蚀和抗剥落腐蚀的能力会随之下降。经热处理，能达到非常高的强度特性。该系材料一般都会加入少量铜、铬等合金，该系当中以7075－T651铝合金尤为上品，被誉为铝合金中最优良的产品，强度高，远胜于软钢。此合金并具有良好机械性能及阳极反应。代表用途有航空航天、模具加工、机械设备、工装夹具，特别用于制造飞机结构及其它要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构。

7075 －T651合金的化学成份（以最高百分比表示，除非列出的是一个范围值）

| 硅Si |  | 铁Fe |  | 铜Cu |  | 锰Mn |  | 镁Mg |  | 铬Cr |  | 锌Zn |  | 钛Ti |  | 其它元素 |  |  |  | 铝 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每个 |  | 总计 |  |  |  |
| 0.4 | 0.5 |  | 1.20－2.0 |  | 0.30 |  | 2.10－2.90 |  | 0.18－0.28 |  | 5.10－6.10 |  | 0.20 |  | 0.05 |  | 0.15 |  | 余量 |  |  |

7075－T651合金的机械及物理性能

| 抗拉强度MPa 524 0.2%屈服强度MPa 462 伸长率％ 11 体膨胀系数m3(.m3.K)－1 68*10-6 20°C体积电导率％IACS 33 | 20°C电阻率N.M 52.2 强性模具E/GPa 71 硬度HB 150 密度KG.m-3 2810 |
| --- | --- |

产品使用特点：

- 组织致密性：独有的晶粒细化工艺保证，航空产品系列全部通过航空航天用铝合金制品的超声波探伤工序检验，无沙孔，裂纹，气泡及杂质等。

- 内应力（人工时效）：完美的预拉伸消除内应力工艺处理，彻底消除内应力，产品在加工和受力时也不翘，开裂及变形。

- 公差精度：产品全部符合美国材料及试验学会规范（ASTM）和航空航天材料规范（AMS），大部份产品的公差指标可超过ASTM1/2公差精度，部分产品公差指标甚至可超过ASTM1/4的标准公差精度。

- 加工性能：将化学成分，强度及硬度的偏差降至最小，加工中不会发生“粘刀“，”崩刀“现象。

- 均匀性：热处理技术卓越，产品在300MM厚度（或直径）以下，强度和硬度可保持一致。

- 稳定性：生产工序全部电脑控制，绝少人为偏差，不同批次生产也可保证性能一样。

- 阳极氧化效果：阳极氧化处理效果均匀而有光泽，表面无“条纹“状或”斑点“状，颜色不一现象发生。

- 抗腐蚀性能：通过金属及合金的显微检验，具有优良的抗应力腐蚀性能及抗腐蚀祾状剥落性能，在各种介质（如水蒸气，弱酸及弱碱等）环境下长久使用不会产生凹坑或发黑等现象。

- 抗高温性能：在400°C工作中不会产生永久变形

10．弯曲性能：板材全部通过半导弯曲检验，弯曲180度不会产生开裂现象。

http://www.bowangluye.com.cn                E-mail：bowangluye@163.com

TEL：0769-85845755                        FAX:0769-89026445

刘先生   13652559044