广州冠志化工有限公司生产水性聚氨酯树脂（脂肪族），本厂采用先进的全自动水性聚氨酯树脂制造设备生产高品质水性聚氨酯树脂（水性PU），产品广泛用于水性皮革涂料、皮革涂饰剂、水性印花涂料，纺织涂层，水性油墨等。

| 水性聚氨酯树脂 | 外观 | 成分 | 固含 | PH值 | 模量 （100%） | 断裂 强度 | 伸长 率 | 粘 度 （途-4杯） | 产品特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PU-303A | 半透明 浮白色 | 脂肪族 | 35±2％ | 7～8 | 80.0 mpa | ＞50mpa | ＞450% | 25cps/25℃ | 成膜柔软，高光高固；具有优异的抗水膨胀性及极佳的抗冻裂能力，不粘手，耐黄变。适用于服装革、牛仔浆、鞋面革、箱包革、加光浆、柔韧、纺织品及塑料的表面涂层饰、纤维等上浆的处理！ |
| PU-303B | 半透明 浮白色 | 脂肪族 | 35±2％ | 7～8 | 100.0 mpa | ＞55mpa | ＞650% | 27cps/25℃ | 成膜透明、光泽好、非常坚韧，耐磨耐刮擦性好，不回粘，而且有优秀的耐寒性，极优的耐光性和耐黄变。 |
| PU-303C | 透明显 蓝光 | 脂肪族 | 35±2％ | 7～8 | 50.0 mpa | 40 mpa | ＞550% | 23cps/25℃ | 成膜柔软、手感细腻丰满，光泽度好，透明且具有回弹性好。 优秀的韧性，附着力强，耐黄变，主要适应无纺布、机印浆、服装革等方面！ |
| PU-202A | 半透明 微黄 | 脂芳 混合 | 35±2％ | 7～8 | 200.0 mpa | ＞35mpa | ＞350% | 20cps/25℃ | 成膜透明无色，优秀的耐寒性，极优的耐光性和耐刮性、耐黄变。能赋予皮革细致的纹路和自然的外观，低温耐折性！ |
| PU-202B | 半透明 浮白色 | 脂肪族 | 35±2％ | 7～8 | 450 mpa | ＞35mpa | ＞300% | 25cps/25℃ | 成膜坚韧、高光泽、手感细滑、有很好的耐刮擦性、耐光及耐溶剂性，能增加涂层的牢固度，耐黄变顶涂。 |
| PU-218A | 透明显 蓝光 | 脂肪族 | 35±2％ | 7～8 | 100.0 mpa |  |  |  |  |
| PU-208 | 透明显 蓝光 | 脂肪族 | 35±2％ | 7～8 | 350.0 mpa |  |  |  |  |
| PU-228 | 透明显 蓝光 | 脂肪族 | 35±2％ | 7～8 | 30.0 mpa |  |  |  | 中软，手感好，牢度好，丰满度好,50度不回粘可做皮革边油用 |

广州冠志化工有限公司

联系人：韩辰            电话：15602226814                                欢迎来电来函咨询索样试用！

公司地址：广州市天河区东圃镇圃兴南路中邦商务中心A213-215室

工厂地址: 广州市白云区钟落潭镇光明工业区