SP-4310超分散剂

1、产品简介

SP-4310是新一代可控自由基工艺聚合的溶剂型超分散剂，与传统自由基聚合的分散剂相比，SP-4310产品具有更规整的分子结构，更窄的分子量分布（PI＜2），狭窄的分子量分布提高了SP-4310与树脂的相容性，特别的锚固基团加强了分散剂对颜料的吸附，从而改善了颜料稳定性。SP-4310可以应用苛刻要求的工业漆、汽车漆及高档油墨，其优异的颜料分散性能独步全球。

2、产品特点

SP-4310独特的分子结构和可控的分子量及分子量分布赋予无机与有机颜料优异的展色性、光泽和丰满度，其突出特点：

• 高颜料浓度下低粘度，更佳的颜色表现：丰厚的饱满度、透明性、高光泽、无雾影等；

• 无浮色和发花；

• 对基漆体系的耐性无不良影响；

• 长期储存不会沉淀、分层、干燥和絮凝；

• 与各类树脂体系有优异的混溶性；

• 极低的研磨物料粘度；

• 更短的研磨时间；

• 更少的用量。

3、物理性质

• 外观：酒红色透明液体；

• 活性组分：50%；

• 胺值：20～30mgKOH/g。

4、应用

SP-4310具有非常广泛的相容性。特别适合于各种溶剂工业漆、汽车漆和高档油墨。还适用于为不同树脂体系而设计的无树脂色浆。

5、推荐用量

无机颜料：按20%～30%的无机颜料吸油量。

有机颜料：绿、蓝、紫，按15%～30% BET值；

黄、红、橙，按25%～45% BET值；

低色素碳黑：按15%～20% DBP吸收值。

高色素碳黑：按50%～80% DBP吸收值。

6、包装

产品包装材料PE桶，分25kg/桶和180kg/桶两种包装规格。