CA-40加工助剂

一、产品简介

PVC制品工业配方体系通常要填充大量的无机粉体，尤其是碳酸钙。由于碳酸钙成份差异、颗粒粒径分布难以控制、吸油值和比表面积波动等因素导致PVC加工流动性差、塑化性能不好。使得PVC制品加工过程稳定性差，批次间PVC制品质量不稳定、波动大，尤其是PVC制品力学性能波动异常大。碳酸钙企业通常选用硬脂酸、铝酸酯、钛酸酯等偶联剂加以处理，以改善碳酸钙的亲油性。但传统偶联剂多的亲油链段为烷烃基，与PVC相容性差，延迟PVC塑化，反而影响PVC的加工性能且损伤PVC的力学性能。

CA-40是一类丙烯酸酯聚合物，是PVC的高效塑化助剂，而且与PVC相容性极好，不仅可以大幅度提高PVC的塑化性能，改善PVC熔体流动性，还赋予PVC制品更高的力学性能。CA-40处理的CaCO3粉体，可以完全消除碳酸钙生产过程中各种因素引起PVC制品加工过程的波动和PVC制品力学性能异常劣化。

CA-40用于处理CaCO3，应用于PVC制品中，可以促进CaCO3粉体与PVC熔体的高效熔合，实现CaCO3颗粒界面与PVC强效的粘接性，改善PVC的塑化性能和PVC熔体的加工流动性，提高PVC制品表面光泽，极大地提高PVC制品的冲击韧性、拉伸强度和抗撕裂性。尤其对难以分散的纳米碳酸钙特别有效。

二、产品特点

CA-40加工助剂不同于传统硬脂酸、钛酸酯、硼酸酯、铝酸酯等偶联剂，它具有如下特点：

• 完全消除碳酸钙企业产品批次间生产因素引起质量的波动；

• 赋予CaCO3更优异的PVC塑化性能和PVC加工流动性；

• 更高的PVC制品表面光泽；

• 更突出的PVC环刚度、拉伸性能、冲击韧性和抗撕裂强度等力学性能；

• 在PVC制品中更高的碳酸钙填充量。

特别是对于难以分散的纳米碳酸钙，赋予纳米碳酸钙在PVC制品优异的分散性、加工流动性和优秀的塑化性。

三、CA-40技术指标

• 外观：              粘稠状液体

• 化学组成：          聚丙烯酸酯

• 有效含量（%）：      100

• 酸值（≤，mgKOH/g）：80

四、CA-40使用方法及用量

CA-40用于处理CaCO3，其使用方法：

配方：   碳酸钙：100kg

硬脂酸：0.6kg～0.8kg

CA-40：0.6kg～1.5kg

工艺：将碳酸钙及硬脂酸投入高混机混合至100℃，投入CA-40混合至110℃（或5分钟），排料即可。

CA-40用于纳米CaCO3，其使用方法：

配方：   纳米CaCO3：100kg

CA-40：1kg～3kg

工艺：将纳米CaCO3投入高混机，搅拌，投入CA-40，混合至75℃～80℃，出料。

CA-40用量：对于轻质CaCO3：推荐用量1%～1.5%；

对于重质CaCO3：推荐用量：0.8%～1%；

对于纳米CaCO3：推荐用量：2%～3%.

实际用量可根据PVC制品对塑化性能的要求，CA-40用量越大，加工性能和塑化性能越好。实践证明，CA-40往往微量即可显著改善PVC加工性能。

五、产品包装、储运和安全性

• 产品包装：270kg/桶。

• 产品储运：按非危险储运。

• 安全性：本产品无毒，无腐蚀性。可用于食品包装，经SGS认证。

• 产品有效期：3年。