SP-9810超分散剂

1、产品简介

SP-9810是一类新型树枝状聚合，主要应用于无机颜料、无机填料的高效分散剂。适用于工业漆、汽车漆、木器漆及高档油墨的颜填料分散。

2、产品特点

SP-9810独特的分子结构赋予无机颜填料优异的分散剂，其突出特点：

• 锚定牢固，为不可逆的化学键键合至颜料表面；

• 优异的展色性；

• 无浮色和发花；

• 极低的研磨粘度；

• 提高流变性能；

• 提高稳定性。

3、技术数据

• 外观：      黄色液体

• 活性成份：  50%

• 沸点（℃）： 155～181

• 闪点（℃）： ＞40

4、应用

适用于各类溶剂工业漆、汽车漆及油墨。

5、用法

该产品应在添加颜料前，溶解于研磨树脂/溶剂混合物中。

6、用量

添加量应根据钛白粉/填料表面积而定。实际应用中，分散剂用量约为TiO2/填料质量的1%～2%。

7、SP-9810超分散剂储运、包装、有效期

SP-9810超分散剂在储运过程中，要特别注意防水防潮，包装每次开启使用后，要立即密封，防止空气中潮气使产品凝胶失效。

SP-9810超分散剂应储存在通风、干燥、阴凉处，放在暴晒、雨淋和潮气，产品要密封保持。

SP-9810分散剂保质期：2年。

SP-9810包装：桶装。180kg/桶和25kg/桶。