亚加力板材行业常识

两年来国产压克力(亚加力)板材由于质量较稳定、价格较合理，已得到国内亚加力工艺行业认可，市场销量猛增。但是目前零售价15元／kg以下的压克力板材全部是二次回收料浇铸而成，性能无法达到国家标准。二次料加工生产投资小，基本是小作坊式生产，规模小，设备简陋，所以无论外观还是内在品质都与新料产品无法比拟。但是由于价格低，市场增长迅猛，产品供不应求，亚加力厂家在追求产量时便疏忽品质标准，产品质量问题不断，如板面尺寸不足，厚度公差大，板面有灰尘和碎屑物，板面明显有划痕、气泡等；有些商家以11元／公斤左右的低价在市场销售，实际是多在厚度上做文章……这就要求供应商多了解相关信息，及时掌握市场出现的问题的解决方法，才能更好服务客户，在销售中应注意以下几个方面：

一、与亚加力工艺行业有关的新料亚加力板材国家标准(GB7134-86)有：

  1、标准公差：以板材幅面1.0×1.3m为标准，大于此幅面的允许相应增加。
  一级品：＜5mm: ±12%-20% ≥5mm: ±10%
  二级品：＜10mm：±12%-40% ≥10mm：±10%
  2、变形温度：750℃-84℃
  3、标准比重：1.19±0.02

二、加工处理的注意事项：
  1、再生料比新料板材更易溶于有机溶剂，致使雕刻后填漆常常出现银丝裂纹，一般解决办法有下面三种方法：
  A 选用丙烯类颜料(树脂类)一般美术店能买到。
  B 选用氨基油漆，一般化工店能买到。
  C 填漆后再抛光处理。
  2、对于亚加力表面一些轻微划伤或者不太明显的损伤处理，一般采用砂纸湿打磨，在打磨时砂纸要环形移动，砂纸的细度要逐渐增高到600目以上，最后可以采用牙膏擦磨即可。
  3、板材有静电时易附着灰尘，在丝印或填漆前要用麂皮或沾有1%肥皂水的软布擦干净，以达到清洁的效果。

三、板面尺寸实际重量
  由于是小规模原始加工，厂家在生产中都是采用模板浇铸，供料胶管随着亚加力板材的厚度增加而增大，占用了更多的板材空间，所以相同模板浇铸出来的亚加力板材厚度越厚，成品板材的尺寸越小。但是厂家在书写清单时只统一书写模板的尺寸，而不是各厚度亚加力板材的具体尺寸，在产品的规格上便有误差出现，因此厂家全部采用称重的方式结算。若复称与厂家提供的重量相差±0.3kg视为合理。但是在销售中大家为了方便，基本上是以理论计算为主，简易计算公式为：实际长度(米)×实际宽度(米)×实际厚度(毫米)×比重(1.2)二公斤数。理论计算的重量和称重的误差在较厚的压克力板材中要特别注意，一般厚度15毫米以上的板面测量应计算到毫米，才能保证重量不至于与实际相差过大。

  随着销售增长，更应不断学习，可以通过向用户了解使用经验；向同行了解产品功能和销售技巧；查阅专业刊物掌握专业术语和参数。只有积极进取，才能不被问题难倒，让用户用得放心，笑得舒心。