华创品质    始终如一

无卤环氧粘接剂H907

# 一、概说：

H907系非溶剂型单组份环氧树脂产品，具有低线膨胀系数及耐高温、抗冲击，耐震动，硬度高等特性。广泛应用于电子元器件及工艺品、礼品的粘接固定，对于金属、陶瓷、玻璃、纤维制品及硬质塑胶之间的封装粘接，有优异的粘接强度；推荐用于电机马达、电感线圈、高低频变压器的铁芯或磁芯的粘接固定。尤其浸锡、焊锡后不影响其接着强度。

# 二、外观及物性

外观                      粘稠膏状体

颜色                      黑色、灰色、乳白色、

比重（25℃）              1.3-1.5

粘度 （25℃）             38,000-40,000 cps

三、固化条件：   110℃/1．5小时或120℃/1 小时；

# 四、固化后特性

硬    度         Shore D       85-87          体积电阻        Ω-cm    4.7×1016

热线膨胀系数      6.7×10-5/℃                  表面电阻        Ω-cm    5.8×1016

抗弯强度          kg／mm2         12.1           绝缘破坏电压    kv/mm    22

抗拉强度          kg/mm2         6.2            吸水率          0.3%

耐锡焊温度        400℃-480℃（3秒钟）         防水、绝缘

阻燃系数          94VO级(闪燃点3秒钟)  接着强度           铁---铁       220kg/cm2

# 五、使用方法

1、要粘接固定的部位需要保持干燥、清洁；

2、如果环氧胶是储存于冷冻的环境中，在使用之前需先取出至常温环境中解冻后才能使用；如果有水进入罐中，请用前处理掉以免影响其粘接强度，如果储存时间比较长，请在使用之前将胶体     搅拌均匀后再使用；

3、在施胶的过程中；应避免将胶液置于高温的环境中；

4、胶液在固化的过程中，受加热的影响可能会向下垂流，请尽量保持被粘接产品及粘胶部位水平摆放。

# 六、注意事项

- 工作场所应确保清洁,空气流通,必要时必须安装通风设备。

- 由于该产品是受热会发生反应的化学产品，因此环境温度对产品品质的影响很大，请将产品保存在低温环境中，以确保产品的稳定性及品质，如果未能低温保存，在使用过程中产品容易出现流胶或粘接强度下降的现象；

- 取出后未能用完的胶体，请及时盖紧密封后重新放入冷冻的环境中保存；

- 有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮、丁酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；不慎溅入眼中,应用0.9%无菌食盐水冲洗15分钟,严重者请医生检  查医治；

- 在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

# 七、储存与包装

1、本品需在低温、阴凉、干燥处密封保存，过期经试验合格，可继续使用；储存条件:25℃ /3个月必要时请用冰箱储存

2、包装规格为：1kg/罐或5 kg/罐

昆山华创电子材料厂         联系人：毛建华    13773110601       网址：www.dghuachuang.com

电话：0512-55156265        传真：0512-55156263              邮箱：maojjianhua518@163.com