压电陶瓷片通过介电系数、弹性系数、压电常数来描述。

(a) 介电系数

在方向上有轴向振动、径向振动、厚度振动。

对一薄圆环晶片，其压电参数计算公式如下：

- 轴向方向

介电系数

：   可通过公式算出：(Cs为夹持电容，可测？)

（是夹持条件下的33方向的介电系数。那么在自由状态下下，由于，，这样只要Ct可测，可求得，得后可算得什么？）

弹性刚度系数

：     (测得轴向反谐振频率，可计算得到)

：      (E与D边界条件下的参数转换)

弹性顺度系数：

？？=[]-1

：          ？？=[]-1

压电应力常数：

：

压电应变常数：

d33:可测

机电转换系数：

：      (测得轴向反谐振频率和谐振频率，可算到)

机械品质因数

：

(Cs,Rs都是夹持状态下的电容、电阻，可测？或如何转换为T条件下？因为Ct可测。)

声速：

：

：

：

：      (与类似，c是s是倒数。)

阻抗：

关键是：测到：Cs,Rs；Ct,Rt; fp,fs?

问题：是不是测量厚度方向振动时，没有T边界条件？没有自由条件？总在夹持条件下测量？T=0？总是应力=0 or =const?

对于薄园环晶片，想知道其厚度振动方向的，，，，请问这些参数可否可直接测出？

- 径向方向

介电系数：

：

弹性刚度系数

=

弹性顺度系数：

：

：

压电应力常数：

无：

压电应变常数：

机电耦合系数：

- 厚度方向