三元丁橡胶防水卷材

- 材料介绍：

丁基橡胶是一种高性能的合成材料，在丁基橡胶分子链中因异戊二烯节仅占主链的0．６％－３％，因此丁基橡胶分子的饱合度非常高，分了链特别稳定，不易断裂，所以丁基橡胶具有超凡的耐天候老化，耐臭氧和紫外线老化，耐高低温特点，其使用温度范围为：－６０℃－２００℃．

以丁基橡胶为主要原料配合多种助剂，经特殊工艺生产的三元丁橡胶防水卷材（即丁基橡胶防水卷材）是一种性能优良的新型高分子防水卷材．

- 主要特点

  - 优异的耐天候老化和耐阳光紫外线及臭老化功能,卷材的露天使用寿命可达30年以上.

  - 拉伸强度高、伸长率大、不透水性好、对基层变形裂缝的适应性强，能满足各种基层对防水材料的要求。

  - 耐高低温性能好，适用温度范围-35℃-120℃。

  - 价格适合。

- 技术指标及规格

1、规格：长度10米、宽度分别有1.2、1.5和1.8毫米.

2、技术指标

| 项 目 | 合格品 | 优等品 |
| --- | --- | --- |
| 纵向拉伸强度 MPa | 2．2 | 2．8 |
| 断裂伸长率 ％ | 200 | 450 |
| 低温柔性 5mm金属丝对折无变化 | -30 | -40 |
| 耐热度 168h 无变化 | 120℃ | 150℃ |
| 不透水性90min 不渗漏 | 0．3MPa | 0．5MPa |
| 臭氧老化 40℃ 168h 500pphm | 无变化 | 无变化 |

为了提高防水工程质量，保证耐用年限，各规格之间价格差距不大，我厂建议使用优等品1.5mm和1.8mm厚的三元丁橡胶防水卷材.

- 适用范围

三元丁橡胶防水卷材广泛用于各种建筑物的顶面防水和地下防水工程（不经常上人或无其它要求的屋面可以不作保护层，直接露天使用）。尤其适用于寒冷、酷热及温度差变化比较大的地区的防水工程。

三元丁橡胶防水卷材是旧屋面防水维的最理想材料。在原有沥青或其它防水材料上的直接施工效果很好。

- 施工要求

１、施工表面基层要求平整、牢固，不得有凹凸不平、松动空鼓现象，如有突变砂石粒应铲平。施工前清扫基层浮物并用高压吹风机吹除尘土。基层要求干燥，含水率不大于１０％（表干），施工温度不低于５℃。

２、施工操作：将要铺贴的卷材平铺在将要铺贴的基面上，然后将卷材沿长方向向内折起（翻起），在折起面和基面上均匀的涂刷胶粘剂，停数分钟后（５－１０分不粘手）合起压牢，并用橡胶锤敲打压实。卷材和卷材的接缝处是防水工程的重要部位，应均匀细致的施工粘实，粘接率必须达到１００％。卷材大面积铺设完毕后，应做接缝密隙进行涂刷，宽度不小于３cm,厚度不小于２cm.屋面防水施工应按照国家标准ＧＢ５０２０７《屋面工程技术规范》执行，地下防水工程应按照国家标准ＧＢ５０１０８－２００１《地下防水工程技术规范》执行．

六、检查及验收

1、施工后应认真检查整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题，查明原因，并及时解决。卷材的搭接不小于规定的宽度并粘接牢固。

2、竣工后的屋面、地下防水工程，必要时用人工浇水或蓄水检查（盛水实验24小时）

3屋面工程按国家标准GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》进行验收；地下防水工程按国家标准GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》进行验收。

联系电话：13804997039   024-89247786

联 系 人：赵经理

地    址：沈阳市皇姑北部经济开发区

网    址：http://my140755.8city.com/