1.化学名称：甲基硅酸

分子式：CH3Si(OH)3

相对分子质量：94.0

技术指标： 外观：白色或微黄色粉粒状固体

固含量：≥65%

甲基硅倍半氧含量（以CH3SiO3计）：50—60

酸含量（以HCL计）：≤4.0—2.2

45%氢氧化钠溶液中的溶解度 ：98%

硅含量，（重量百分比分）：22.55

性能及特点：本品主要用有机硅防水剂的制备原料，由该品制备的有机硅防水剂具有防水、防潮、防渗、通气性、抗老化性、抗污染性和耐侯性等优点。1、广泛用于石材、木材、纸张、混凝土、珍珠岩保温板、防水涂料等领域，使其具备防水、不受风化或减少风化作用。2、用于与其它助剂混合作为防水保温材料填充剂,堵漏剂；3、直接作为防水材料使用，如公路的滞水粉、钻井的固井剂等。

包装及贮存：25KG,50kg/包,带内胆编织袋包装，运输中注意防晒、防水。本品应密封贮存、置于阴凉干燥处。贮存期为12个月，超过贮存期可按以上标准重新检验，如符合质量要求仍可使用。

2.粉末状甲基硅酸：用途就更在广泛和使用方便，它可以作为干粉防水砂浆和防水涂料的添加剂等各种防水材料的添加剂。

技术指标为：固含量≥90%

外观是白色或微黄色粉末（50-300目）