使用说明

| 主要成份 | 甲基硅酸钾（1#防水剂） |
| --- | --- |
| 技术指标 | 有效成分： 甲基硅酸钾 外观： 无色透明液体 固体物含量： 42% 倍半氧含量： 22 比重（25℃）： 1.30 PH值 ： 13 可燃性： 不可燃 |
| 性能及特点 | 本品使用时需用水进行稀释。用于石材及砖瓦、陶瓷、水泥砂浆、珍珠岩、石膏及纤维石膏板等材料处理，尤其是多孔隙的材料，可在产生表面防水并减少水分吸收。具有可渗透、可吸收，且能够保持基底的自然外表，不改变基材原有色泽和外观的特性。可与空气中的CO2或其他酸性化合物反应，在基材表层形成一层不能溶解的网状防水透气膜，具有优秀的防水效果和防渗、防潮、阻锈、抗老化、抗污染等优点，避免水分吸入基底，从而减少冻融和风化引起的剥落，增加基底寿命。 本产品施工简单，造价低，效果持久，耐磨，耐刷洗，耐高低温（-50～150℃）。 |
| 使用方法 | 1、使用前清洁基材表面，如果有裂缝要用腻子或水泥浆填平。 2、施工前，可轻微湿润基材表面以便吸收。 3、使用时将40％的防水剂原液用水以DR-S01∶水＝1∶13～18的比例，稀释成3％或是更低的浓度。如需要使用高于3％的浓度必须先进行实验验证，使用浓度高会导致在防水表面形成白色残留物。使用在石材表面防护时，花岗岩、瓷砖、大理石，建议稀释比例为1∶13～14，砂岩、板岩为1∶15。做防水砂浆或掺入混凝土中使用时，水泥：水：硅水（稀释后）＝1：0.4：0.03～0.08（稀释后）。 4、可采用浸泡、喷涂或涂刷等方法用抹布、海绵、毛刷、滚筒和喷雾器等进行施工。 5、涂刷后使被处理表面自然晾干，表面未干前再涂刷第二遍。如使用在石材、瓷砖表面防护处理，施工后5～10min用软布抹去多余的液体，不沾水养护至少24h。 6、稀释后理论耗量：8～10m2/L。 |
| 包装及贮运 | 用塑料桶包装，桶盖必须盖严。贮存于通风干燥处，存贮期一年。本品为强碱性，应妥善运输。 |