高含氢硅油CAS：63148-57-2

性能指标：

含氢量（%，m/m）：1.56-1.6

外观：无色透明液体;

粘度（25℃，mm2/s）：10~45

密度（25℃，g/cm3）：0.995~1.015;

折光率（25℃）：1.390~1.410
挥发份：%≤1—4

闪点:≥150

分子量：2500-3500

三. 主要用途:1. 陶瓷防污、防油、防水处理剂; 2.合成各种改性硅油、硅橡胶用重要中间体; 3.天然及合成纤维织物、丝绸、皮革的防水剂和柔软剂; 4.纸张的防水、防粘剂; 5.玻璃纤维的防水柔软剂

四. 包装及贮运：本产品属非危险品，用200L塑料桶包装(200kg/桶)，也可根据顾客需要定量包装。贮存于阴凉干燥处，贮期一年。应避免与碱性物质接触，防潮，防酸。贮期一年.

低含氢硅油

用途:加成型硅橡胶交联剂。特点，加快混练结构化速度，混练后结构更加稳定。纺织行业防水处理剂特点，改善织物防水性能，提高柔顺度..一、主要成分：甲基含氢链节，D链节
外观：无色、透明                      粘度：（25℃mm2.Sˉ1）15—200  
闪点：（℃）＞200                     含氢量：（%）0.12~1.2   
密度：（25℃）0.990—0.998            折射率：（25℃）1.397   
挥发份（150℃.2h）≤1%

分子量：

二、适用范围：
 1、加成型硅橡胶交联剂。特点，加快混练结构化速度，混练后结构更加稳定。
 2、纺织行业防水处理剂。特点，改善织物防水性能，提高柔顺度。
3、高档建筑材料防水处理剂。特点，提高材料防水性能，保持材料表面光洁度，特别适合和彩釉混合后利于彩釉和材料表面的平整

度和加强粘接强度。