甲基硅酸钠

一、化学品中文名称： 甲基硅酸钠

二、化学品俗名或商品名：2#防水剂 有机硅防水剂  防水剂2号

三、化学品英文名称：

四、分  子  式： CH5SiO3Na

五、主要技术指标：

外      观：                   无色或浅黄色透明液体
含  固  量：                   30±2%
粘度（25℃，mm2/S）： 8—15
PH    值：                     ≥ 13
比    重（25℃）：         1.10—1.30
倍半硅氧烷含量％（m/m）：≥ 12
碱含量％（m/m）：          5-10

六、防水机理：

甲基硅酸钠是一种单组分固化型合成高分子防水剂材料，主要成份为甲基硅酸盐。其高效防水机理是在水和二氧化碳的作用下，生成甲基硅酸醇，甲基硅酸醇进一步结合并与建筑材料起化学反应，在结构材料表面及内部生成一层几个分子厚的不溶性的防水高分子化合物，网状的有机硅树脂膜。这种树脂膜具有防水、防渗、防潮、 防锈、抗老化、抗污染、透气等优点，因而可广泛用于泥砂浆，钢筋混凝土、防水涂料等领域中。用经硫酸铝或硝酸铝中和后稀甲基硅酸钠溶液处理木材、纤维板、纸张等可起到疏水、防腐和提高强度的作用。

七、产品的性能特点：

1、本品是一种无色或淡黄色液体；

2、无毒、无刺激性气味，不燃、不爆、不挥发，可与水混溶，对环境无污染，完全符合健康环保要求；

3、防水性能优异，且有优良的耐侯性及耐久性；

4、抗渗性能强，较一般水泥提高四倍；

5、耐磨性能优越，使用寿命可提高6倍以上；

6、具有钝化作用，对钢筋无锈蚀；

7、施工安全简便，造价合理。

八、适合范围

1、广泛适用于屋面、内外墙面、地面、卫生间、厨房、地下室和仓库的防水防潮以及钢筋混凝土结构的阻透防渗透；

2、用于地下人防工程：   如涵洞、桥梁、堤坝、隧道、大型水电站、引水工程，以减少水侵蚀，防止风化；

3、用于各种水池：如游泳池、净水池、污水池、水塔等；

4、用于高吸水无机聚集体：如珍珠岩板、屋面砖、水泥砖、高层建筑轻体砖饰面、石棉、无机织物、保温材料等的浸渍，使之具有显著的防  水、防潮效果；

5、用于水溶性建筑涂料的防水、保护色彩、防止污染、防止老化，已广泛用于外墙饰面；

6、用于乳胶漆、水玻璃、107胶的添加剂，能使其具有明显的增水性，并可保持稳定的粘结强度；

7、用于石油钻井，可调节泥浆粘度和密度，可有效防止钻井塌陷，提高   钻井率；

8、用于油井后期开泵、注入采油层，防止采油层地壳骨架塌陷，使得    距油井较远的石油比较顺利开采；

9、用于其它以减少吸水性及抗渗防水的特殊用途。

九、、使用方法： 
　　1、使用前清洁基材表面，如果有裂缝要用腻子或水泥浆填平。 
　　2、施工前，可轻微湿润基材表面以便吸收。 
　　3、配制硅水：按有机硅防水剂：水＝1：12－16的体积比例配制硅水。 
　　4、表面喷涂：清理基层，查补裂缝，确保干净，牢固后即可直接喷涂硅水，由于该防水剂喷涂干燥后，不再吸水故要连喷重复喷涂3－4遍，中间不要间隙，渗透越深，防水效果越好。（1公斤防水剂可喷涂近20平方米） 
　　5、防水砂浆：用标号大于等于425#的普通硅酸盐水泥和含泥量小于3％的中砂，按灰：砂＝1：2.5－3的比例，直接掺入配制好的硅水获得防水砂浆，搅拌均匀后分层施工，第一遍为1cm厚，待涂层凝固硬化后及时做第二遍，厚度1cm，要反复抹平压实，阴阳角要处理成圆弧状，每层要1cm厚，防水砂浆要正常养护。  
　　6、可采用浸泡、喷涂或涂刷等方法用抹布、海绵、毛刷、滚筒和喷雾器等进行施工。也可掺入混凝土中使用。 
　　7、涂刷后使被处理表面自然晾干，表面未干前再涂刷第二遍。如使用在石材、瓷砖表  面防护处理，施工后5～10min用软布抹去多余的液体，不沾水养护至少24h。 
　　8、稀释后理论耗量：各类石材10～30m²／L，砖瓦5～8m²／L，清水面、墙、地砖面5～10m²／L。 
十、注意事项： 
　　1、使用前，要进行小块样品浓度试验，以确定该浓度是否适合您的具体用途。 
　　2、本品抗碱性能差，湿贴安装时使用的高碱性水泥可能造成保护层失效，故用于接触   水泥的湿贴使用时须谨慎。 
　　3、本产品腐蚀性极强，严禁与皮肤直接接触，如果不慎接触后，请立即用水冲洗。如果接触眼睛，立即用水清洗15min并及时就医。本品还会损害或杀死植物、玷污或腐蚀玻璃、塑料、铝材和大多数金属，喷涂时须特别小心，应避免附近植物或物品上防水剂。用于家装存放时，要避免儿童接触。但本产品刷涂面干燥后碱性消失，对人体无害。建议施工中戴上防护手套、面镜，露天施工时避免吸入产品产生的雾气，在封闭环境喷涂或起雾时，建议进行局部排气。 
    4、配制防水剂浓度过高、喷涂过量或没有及时擦拭余液，干燥后在涂刷面会形成少量白色沉淀物，如用水冲洗或抹不净，需要刮擦表面去除。 
　　5、在冬季如果温度过低，产品会产生晶体结构冻结情况，加热到室温状态，溶液恢复透明，产品有效成分不会破坏，可以继续使用。

十一、包装与贮运： 
　　本品以30kg、250kg塑料桶包装，在25℃或以下温度储存在密封容器内，保质期12个月。本品非危险品，但为强碱性，应妥善运输、贮存。