土工布
该产品具有优越的透水性、过滤性、耐用性、可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。主要有短纤针刺非织造土工布和裂膜丝机织土工布。
机能：
■利用土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，从而有效的截留砂土流失。 
■土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。 
■利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。 
■有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏。 
■防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂。 
■网孔不易堵塞—因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性。 
■高透水性—在土水的压力下，仍能保持良好的透水性 
■耐腐蚀—以丙纶或涤纶等化纤为原料，耐酸碱，不腐蚀，不虫蛀，抗氧化 
■施工简单—重量轻，使用方便，施工简单

产品规格及性能参数

| 序号 | 项目\指标\规格 | 150 | 200 | 100 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 偏差，% | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |  |
| 2 | 厚度，mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 |  |
| 3 | 幅度，偏差，% | -0.5 |  |
| 4 | 断裂强力，KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
| 5 | 断裂伸长率，% | 25～100 |  |
| 6 | CBR顶破强力，KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 |  |
| 7 | 等效孔径0 (0 ),mm | 0.07～0.2 |  |
| 8 | 垂直渗透系数,cm/s | Kx(10-1 ～10-3 ) | K=1.0 ～9.9 |
| 9 | 撕破强力，KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向 |
| 1)规格按单位面积质量。实际规格介于表中相邻规格之间时，按内插法计算相应考核指标；超出表中范围时， 考核指标由供需双方协商确定。 2)标准值按设计或协议。 3)以上技术数据若有变更恕不另行通知。 4)可根据用户要求生产其它规格产品。 |