TerraTex GS

有纺土工布

TerraTex GS由丙纶丝线制成。这些纤维丝线被织成稳固持久的网以使这些丝线保持它们的相对位置。这种材料不可降解，并可以抵抗大多数PH值在3到12之间的土壤化学物、酸和碱。生产TerraTex GS需达到或超过一下最小平均辊值：

|  |  | 最小平均辊值 | 最小平均辊值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 检测方法 | 英制 | 公制 |
| 抗张强度 | ASTM D-4632 | 200 lb | 0.8890 kN |
| 抗拉伸展率 | ASTM D-4632 | 15% | 15% |
| 破裂强度 | ASTM D-3786 | 400 psi | 2756 kPa |
| 击穿强度 | ASTM D-4833 | 90 lb | 0.400 kN |
| 梯形撕裂强度 | ASTM D-4533 | 75 lb | 0.333 kN |
| 防紫外线性能 | ASTM D-4355 | 70% @ 500 hr | 70% @ 500 hr |
| AOS | ASTM D-4751 | 50 US Sieve | 0.300 mm |
| 电容率 | ASTM D-4491 | 0.05 sec-1 | 0.05 sec-1 |
| 水流量 | ASTM D-4491 | 5 gal/min/ft2 | 203 l/min/m2 |

TerraTex HD

有纺土工布

TerraTex HD由丙纶丝线制成。这些纤维丝线被织成稳固持久的网以使这些丝线保持它们的相对位置。这种材料不可降解，并可以抵抗大多数PH值在3到12之间的土壤化学物、酸和碱。生产TerraTex HD需达到或超过一下最小平均辊值：

|  |  | 最小平均辊值 | 最小平均辊值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 检测方法 | 英制 | 公制 |
| 抗张强度 | ASTM D-4632 | 315 lbs. | 1.40 kN |
| 抗拉伸展率 | ASTM D-4632 | 15% | 15% |
| 破裂强度 | ASTM D-3786 | 600 psi | 4134 kPa |
| 击穿强度 | ASTM D-4833 | 120 lbs. | 0.533 kN |
| 梯形撕裂强度 | ASTM D-4533 | 120 lbs. | 0.533 kN |
| 防紫外线性能 | ASTM D-4355 | 70% @ 500 hr | 70% @ 500 hr |
| AOS | ASTM D-4751 | 40 US Sieve | 0.425 mm |
| 电容率 | ASTM D-4491 | 0.05 sec-1 | 0.05 sec-1 |
| 水流量 | ASTM D-4491 | 4 gal/min/ft2 | 163 l/min/m2 |

TerraTex SF-50

有纺土工布

TerraTex SF-50由丙纶丝线制成。这些纤维丝线被织成稳固持久的网以使这些丝线保持它们的相对位置。这种材料不可降解，并可以抵抗大多数PH值在3到12之间的土壤化学物、酸和碱。生产TerraTex SF-50需达到或超过一下最小平均辊值：

|  |  | 最小平均辊值 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 检测方法 | 英制 |
| 抓力度强度 | ASTM D-4632 | 60 lb |
| 延伸率 | ASTM D-4632 | 15% |
| 破裂强度 | ASTM D-3786 | 160 psi |
| 击穿强度 | ASTM D-4833 | 30 lb |
| 撕裂强度 | ASTM D-4533 | 30 lb |
| 防紫外线性能 | ASTM D-4355 | 70% @ 500 hr |
| AOS | ASTM D-4751 | 30 US Sieve |
| 电容率 | ASTM D-4491 | 0.05 sec-1 |

TerraTex SF-90

有纺土工布

TerraTex SF-90由丙纶丝线制成。这些纤维丝线被织成稳固持久的网以使这些丝线保持它们的相对位置。这种材料不可降解，并可以抵抗大多数PH值在3到12之间的土壤化学物、酸和碱。生产TerraTex SF-90需达到或超过一下最小平均辊值：

|  |  | 最小平均辊值 | 最小平均辊值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 检测方法 | 英制 | 公制 |
| 抓力度强度 | ASTM D-4632 | 100 x 100 lb | 0.445 x 0.445 kN |
| 延伸率 | ASTM D-4632 | 15% x 20% | 15% x 20% |
| 破裂强度 | ASTM D-3786 | 250 psi | 1723 kPa |
| 击穿强度 | ASTM D-4833 | 50 lb | 0.223 kN |
| 撕裂强度 | ASTM D-4533 | 50 lb | 0.223 kN |
| 防紫外线性能 | ASTM D-4355 | 80% @ 500 hr | 80% @ 500 hr |
| AOS | ASTM D-4751 | 20 - 50 US Sieve | 0.85 - 0.300 mm |
| 电容率 | ASTM D-4491 | 0.10 sec-1 | 0.10 sec-1 |
| 水流量 | ASTM D-4491 | 8 gal/min/ft2 | 325.6 l/min/m2 |

TerraTex SF-D

有纺土工布

TerraTex SF-D由丙纶丝线制成。这些纤维丝线被织成稳固持久的网以使这些丝线保持它们的相对位置。这种材料不可降解，并可以抵抗大多数PH值在3到12之间的土壤化学物、酸和碱。生产TerraTex SF-D需达到或超过一下最小平均辊值：

|  |  | 最小平均辊值 | 最小平均辊值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 检测方法 | 英制 | 公制 |
| 抓力度强度 | ASTM D-4632 | 124 x 124 lb | 0.550 x 0.550 kN |
| 延伸率 | ASTM D-4632 | 15% x 15% | 15% x 15% |
| 破裂强度 | ASTM D-3786 | 300 psi | 2067 kPa |
| 击穿强度 | ASTM D-4833 | 65 lb | 0.289 kN |
| 撕裂强度 | ASTM D-4533 | 65 lb | 0.289 kN |
| 防紫外线性能 | ASTM D-4355 | 80% @ 500 hr | 80% @ 500 hr |
| AOS | ASTM D-4751 | 30 US Sieve | 0.600 mm |
| 电容率 | ASTM D-4491 | 0.05 sec-1 | 0.05 sec-1 |
| 水流量 | ASTM D-4491 | 8 gal/min/ft2 | 325.6 l/min/m2 |