- 316L简介

316L是一种不锈钢材料牌号，表示主要含有Cr，Ni，Mo数字表示大概含有的百分比（不是准确的,只是大概），316L是这种材料对应的美国标号，sus 316L 是对应的日本标号。我国的标准牌号为022Cr17Ni14Mo2.（新标）旧牌号为00Cr17Ni14Mo2

- 编辑本段

- 化学成分

碳 C ：≤0.030 硅 Si：≤1.00

锰 Mn：≤2.00

316l

硫 S ：≤0.030

磷 P ：≤0.035

铬 Cr：16.00～18.00

镍 Ni：12.00～15.00

钼 Mo：2.00～3.00

- 编辑本段

- 力学性能

抗拉强度 σb (MPa)：≥480

条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥177

伸长率 δ5 (％)：≥40

断面收缩率 ψ (％)：≥60

硬度 ：≤187HB;≤90HRB;≤200HV

伸长率（%）≥40，断面收缩率（%）≥60，

硬度≤187HB ≤90HRB ≤200HV

- 编辑本段

- 热处理

固溶1010～1150℃快冷。

- 编辑本段

- 金相组织

组织特征为奥氏体型。