北京地方标准关于防火涂料涂层设计、施工的厚度要求

摘自：《建筑防火涂料（板）工程设计、施工与验收规程》DBJ 01-616-2004

4 设计与选材

4.1 钢结构防火设计与选材

4.1.1 设计要求

钢结构防火设计应按照《建筑设计防火规范》 GBJ 16 、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045 及现行有关国家标准、规范的要求确定各部位钢结构构件的耐火极限，并且防火涂料的设计与施工应符合表 4.1.1 的要求。

表 4.1.1 钢结构防火涂料涂层设计、施工的厚度要求

北京地区钢结构防火涂料厚度、用量、施工单价参考表

钢结构建筑物耐火极限对照表

| 耐火等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 | 耐火极限燃烧性能（h） |  |  |  |  |
| 柱 | 支承多层的柱 | 非燃烧体 3.00 | 非燃烧体 2.50 | 非燃烧体 2.00 | 非燃烧体 0.50 |
|  | 支承单层的柱 | 非燃烧体 2.50 | 非燃烧体 2.00 | 非燃烧体 1.50 | 非燃烧体 1.00 |
| 梁 | 非燃烧体 2.00 | 非燃烧体 1.50 | 非燃烧体 4.00 | 燃烧体 |
| 楼板 | 非燃烧体 1.50 | 非燃烧体 1.00 | 非燃烧体 0.50 | 难燃烧体 0.50 |
| 屋顶承重构件 | 非燃烧体 1.50 | 非燃烧体 0.50 | 燃烧体 | 燃烧体 |
| 疏散楼梯 | 非燃烧体 1.50 | 非燃烧体 1.00 | 非燃烧体 1.00 | 燃烧体 |