产品名称：HS 853A铝丝焊线机

★深圳华信超声波铝丝焊线机：自动焊接第二点、且二轴（焊头、位移）同步运行，因此与U2000型相比，其焊线速度有较大提高，也因此大大降低了一焊颈部断线的可能性；

★位移方式为焊头位移方式，且焊头方向可在水平面上的90°范围内任意设定，使焊线方向不局限于前后方向；

★合理的加、减速，使焊头运行更趋平稳；

★可学习记忆80条线的位移距离，或30条线的瞄准高度、弧度、位移数据，焊线有数码显示，★并设有退位重焊功能、某条线数据的修改功能。该功能对COB加工特别有利；

★性能优良的弧度系统，使弧度任意可调，一致性好；

★由于采用自动检测钢咀是否到位和数控调整一检、二检的高度，对一焊、二焊高度差较大的器件，也同样应对自如；

★调整方便，各种参数（超声功率、时间、焊接压力、瞄准点高度、弧度、跨度）均置于面板上用旋钮调节；

★特有的第一焊点、第二焊点压力分别设定系统，使一焊、二焊可焊性和稳定性增强；

由于该机型的以上特性，除数码管、点阵板外，对COB及小中功率三极管的生产也非常适合。

◆ 使用电源：220VAC±10%，50Hz,可靠接地

◆ 消耗功率：50W

◆ 适用铝丝线径: 25-75μm（1-3mil）

◆ 超声波功率: 0~5W连续可调

◆ 焊接时间: 0~100ms

◆ 焊接压力: 第一、第二焊点可分别设定，20~100g

◆ 最小焊线时间: 0.28秒/线（跨度设为1mm时）

◆ 一焊至二焊最大自动跨度: 不小于6mm

◆ 焊线跨度记忆数:或瞄准高度＋焊线跨度＋弧度高度：1-80条
1-30条

◆ 工作台移动范围: Φ15mm

◆ 视觉系统: 体视显微镜

◆ 外型尺寸: 600(长)×560(宽)×400(高)mm

◆ 重量：约38Kg

华信公司主要生产销售：超声波金丝球焊线机系、超声波铝丝焊线机、邦定机、焊线机、手邦机、半自动邦定机、金丝机、金线机、手动邦定机、铝丝邦定机、金线球邦定机、4寸/6寸/7寸/8寸/10寸扩张机 扩晶机 扩膜机 扩晶环、固晶环、固晶笔、金线、铝线、钢嘴、瓷嘴、点胶机、刺晶显微镜、背胶机……LED数码管邦定设备系列, 可根据用户的特殊要求定制。

创新和提高产品质量是我们不懈地追求，

诚信和良好售后服务是我们不变地承诺。