汉威 HS600型增强型数字超声波探伤仪 特价

汉威HS600型增强型数字超声波探伤仪的功能特点
高亮场致显示器,中文功能热键操作

高性能安全环保锂电

模块插接式、一机两电两充

探头接口:Q9-Q9

通讯方式:专用串口

探伤通道:50组,设置横波探伤、纵波探伤、小角度探伤、表面波探伤

存储量:1000幅

焊缝型行:具有焊缝坡口型式、显示缺陷位置

裂纹测高:实施衍射对裂纹进行测高

汉威 HS600型增强型数字超声波探伤仪 技术参数

脉冲强度：600V

阻抗匹配：200Ω、500Ω二档可选

工作方式：单晶探伤、双晶探伤

扫描范围：零界面入射～  5500mm钢纵波

重复频率：60、120、200Hz三档可选

采样频率/位数：150MHz/8bits

检波方式：全检波、正、负检波、射频波显示

工作频率：0.5MHz ～ 20MHz（带宽可选： 0.5-4MHz、2-8MHz、0.5MHz-20MHz）

各频段等效输入噪声：＜15%

衰减器精度：＜ ±1dB/12dB

增益调节：110dB（0.1dB、2dB、6dB步进，全自动调节）

声速范围：（100 ～ 20000）m/s

动态范围：≥ 30dB

垂直线性误差：≤ 3%

水平线性误差：≤ 0.1%

分辨力：＞40dB（5N14）

灵敏度余量：＞60dB（深200mmΦ2平底孔）

数字抑制：（0 ～ 80）%，不影响线性与增益

电源、电压：直流（DC）7.2V±10%；交流（AC）220V±10%

工作时间：连续工作5小时以上（锂电池供电）

环境温度：（-10 ～ 40）℃（参考值）

相对湿度：（20 ～ 95）% RH

外型尺寸：200 x 138 x 60（mm）