汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 特价

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 性能特点

A 特优点
全数字，真彩显示器，根据环境选择背景色、亮度值自由设定，领潮国内应用技术

数码飞梭旋钮，一键式操作

高性能安保锂电，模块插接式，一机两电两充，引导潮流

B 发射脉冲

脉冲幅度：分级选择，设200V、400V、600V，适用探头范围广

脉冲宽度：(100-300)ns连续调节，匹配不同频率探头

阻抗匹配：51Ω、150Ω、200Ω、400Ω，满足灵敏度及分辨力的不同工作要求

工作方式：单晶探伤，双晶探伤

C 扫描范围

零界面入射～6000mm（钢纵波），按比例调节，连续调节两种模式。

D 放大接收

硬件实时采样：150MHz，波形高度保真

检波方式：全检波、正、负检波、射频波显示

闸门信号：单闸门、双闸门、全屏检索、闸门内峰值读数

增值/全自动增益：设0.1dB、2dB、6dB步进值，设波幅高度值全自动增益方式

E 报警

闸门内，曲线内声光报警及关闭

F 数据存储

50组快捷选择探伤参数通道，预先调校好各类探头与仪器的组合参数，自由设置各行业探伤标准，方便存储、调用、复验、打印、通讯传输

内存1000幅探伤回波信号及数据，实现存储、读出浏览，单幅打印，分组打印，连续打印和通讯传输的计算机管理

参数附件：全中文设置探伤参数，输入实时数据，随机存储、调用、打印、报告通讯

G 探伤功能

波峰记忆：实时检索缺陷最高波，标定缺陷最大值

φ值计算：直探头锻件探伤找准缺陷最高波自动换算

动态记录：检测实时动态记录波形，存储、回放

缺陷定位：实显水平值L、深度值H、声程值S

缺陷定量：SL定量值实时读出

缺陷定性：通过包络波形，人工经验判断

曲面修正：曲面工件探伤，修正曲率换算

距离补偿：厚工件远距离探伤实时补偿，避免漏检小缺陷

H 实时时钟记录

实时探伤日期、时间的跟踪记录，并存储

I 控制接口

高速USB、RS232两种接口提供传输打印

J 屏幕保护

待机时关闭屏幕可使仪器省电，减少开关机次数，延长仪器使用寿命

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 技术参数

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 脉冲强度：200V、400V、600V三档可选

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 脉冲宽度：100-300ns连续可调

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 阻抗匹配：51Ω、150Ω、200Ω、400Ω四档可选

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 工作方式：单晶探伤、双晶探伤

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 扫描范围：零界面入射～  6000mm钢纵波

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 采样频率/位数：150MHz/8bits

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 检波方式：全检波、正、负检波、射频波显示

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 工作频率：0.5MHz ～ 20MHz（带宽可选：0.5-4MHz、2-8MHz、10MHz、2MHz-20MHz）

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 各频段噪声电平：  ＜ 15%

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 衰减器精度：＜ ±1dB/12dB

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 增益调节：110dB（0.1dB、2dB、6dB步进，全自动调节）

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 声速范围：（100 ～ 20000）m/s

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 动态范围：≥ 30dB

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 垂直线性误差：≤ 3%

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 水平线性误差：≤ 0.1%

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 分辨力：＞40dB（5N14）

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 灵敏度余量：＞62dB（深200mmΦ2平底孔）

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 数字抑制：（0 ～ 80）%，不影响线性与增益

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 电源、电压：直流（DC）7.2V±10%；交流（AC）220V±10%

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 工作时间：连续工作5小时以上（锂电池供电）

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 环境温度：（-10 ～ 40）℃（参考值）

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 相对湿度：（20 ～ 95）% RH

汉威 HS610E增强型数字真彩超声波探伤仪 外型尺寸：215 x 165 x 45（mm）