| 铝件镀铜（银）工续图 |
| --- |
| 检验 |  | 热水洗 | → | 烘烤 | ← | 热水洗 |
| ↓ |  | ↑ |  |  |  | ↑ |
| 上挂（防镀） |  | 两道水洗 |  |  |  | 热水洗 |
| ↓ |  | ↑ |  |  |  | ↑ |
| 除油 |  | 钝化 |  |  |  | 两道水洗 |
| ↓ |  | ↑ |  |  |  | ↑ |
| 两道水洗 |  | 三道水洗 |  | 两道水洗 | → | 钝化 |
| ↓ |  | ↑ |  | ↑ |  |  |
| 酸洗 |  | 回收 |  | 回收 |  |  |
| ↓ |  | ↑ |  | ↑ |  |  |
| 两道水洗 |  | 酸铜 |  | 镀银 |  |  |
| ↓ |  | ↑ |  | ↑ |  |  |
| 碱洗 |  | 两道水洗 | → | 预镀银 |  |  |
| ↓ |  | ↑ |  |  |  |  |
| 两道水洗 |  | 活化 |  |  |  |  |
| ↓ |  | ↑ |  |  |  |  |
| 酸洗 |  | 两道水洗 |  |  |  |  |
| ↓ |  | ↑ |  |  |  |  |
| 两道水洗 |  | 回收 |  |  |  |  |
| ↓ |  | ↑ |  |  |  |  |
| 浸锌 |  | 焦磷酸铜 |  |  |  |  |
| ↓ |  | ↑ |  |  |  |  |
| 两道水洗 |  | 两道水洗 |  |  |  |  |
| ↓ |  | ↑ |  |  |  |  |
| 退锌 |  | 去氰 |  |  |  |  |
| ↓ |  | ↑ |  |  |  |  |
| 两道水洗 |  | 两道水洗 |  |  |  |  |
| ↓ |  | ↑ |  |  |  |  |
| 浸锌 |  | 回收 |  |  |  |  |
| ↓ |  | ↑ |  |  |  |  |
| 两道水洗 | → | 预镀铜 |  |  |  |  |