HQK-I缺口制样机

一、设备名称：缺口制样机

二、设备型号：HQK-I

三、设备用途：

缺口制样机是悬臂梁、简支梁摆锤冲击试验机做非金属材料抗冲击韧性试验时所用的缺口制样仪器，缺口深度由千分尺来控制；本制样机广泛用于化工行业，科研单位、大专院校、质量检测部门，专业生产单位制作缺口试样的仪器。

缺口制样机完合符合  ISO179、ISO180、GB/T1043、GB/T1843标准的规定，是一种操作方便、结构简单、精度高的制样仪器

四、主要技术参数：

- 刀具行程：24mm

- 进刀速度：最大速度为4mm/min

- 进给量：0.5mm/行程

- 进给行程：10mm

- 试样类型：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

- 缺口类型：A型、B型、C型

- 刀具参数：

A型刀具：450±10  R=0.25±0.5mm(适用 ISO179、ISO180、GB/T1043、GB/T1843)

B型刀具：450±10  R=1.00±0.5mm(适用 ISO179、ISO180、GB/T1043、GB/T1843)

C1型刀具：450±10  R=0.10±0.02mm(适用 ISO179中的C型试样)

C2型刀具：厚度=2.02±0.2mm  R<=0.1mm(适用 GB/T1043中的C型试样)

C3型刀具：厚度=1.8±0.1mm  R<=0.1mm(适用 GB/T1043中的C型试样)

型材专用：450±10  R=0.20±0.5mm(适用 GB/T8814中的简支梁冲击试样)

- 主要配置

1.主机一台

2.砂轮一个

3.制样刀一把