HQY-96塑料球压痕硬度仪

一 产品名称： 塑料球压痕硬度仪

二 产品型号： HQY-96

三 主要用途及功能：

1、塑料球压痕硬度仪是一款测定高分子材料抵抗另一种被视做没有弹性变形的刚性物体对它压入的能力。

2、该机采用微处理器控制，具有数字化、集成化、等优点；是一种新型仪器，可自动加载，自动计时及数字位移检测，采用彩色液晶中文显示，自动打印等多种功能。

3、该机还具有用￠1.8 mm压头，做24小时耐压试验的功能，适用于油田行业标准。是同类产品中性能价格比最好的仪器。

4、该机符合GB/3398、  ISO2039 的标准要求，其主要参数满足DIN53-456标准要求。可对汽车用工程塑料及其它行业材料的硬度来进行测定。

注：可根据用户要求配有英文操作方法

四 主要技术参数：

试验负荷： 9.8N（预加载） 49N   132N   358N   961N共五级

压头钢球直径：￠5 mm ￠10 mm  （￠1.8 mm选用)

示值精度： ±1％

计时量程：10-100秒  (球压痕试验)，

30分钟—24小时（耐压试验适用于油田标准）

计时精度： ±1 %

机架变形量： ≤0.025 mm

压痕深度指示最小分度值: 0.001 mm

深度测量有效范围： 0.15 mm-0.35 mm

试样允许最大高度： 30 mm

五 主要配置及附件：

主机一套

主机压头（￠5mm   ￠10mm选用）

（￠1.8mm 可根据具体客户需求选用）

微型打印机一台

使用说明书一份

计量检定证书一份