HLB-30落镖式冲击试验机

一　产品名称：落镖式冲击试验机

二　产品型号：HLB-30

三 　主要用途及功能：

落镖式冲击试验机 符合GB/T9639《塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法自由落镖法》，同时满足ISO7765《塑料薄膜和薄片抗冲击性能的测定-自由落镖法》，及ASTMD1709《聚乙烯塑料抗自由落镖冲击的标准试验方法》主要用于在给定高度的自由落镖冲击下，测定50％塑料薄膜，薄片材料试样破损时的能量值（以冲击破损质量g表示）；适用于工矿企业、科研单位、质检部门及学校等行业。

落镖式冲击试验机 采用进口气动元件，电动提升砝码，自动释放，捕捉可靠具有提升高度准确，释放灵活，使用安全可靠等特点；能量测量范围由0.3J-30J，可进行A法、B法两种试验；电磁铁自动捕捉；防止试样被二次冲击；配有缓冲盒以防止损坏落镖冲击表面；

四 主要技术参数：

最大冲击能量： 30J

冲击提升高度： 　A法：660 mm　B法：1500 mm

落镖半球头尺寸： A法：SR19mm　B法：SR25 mm

砝码外径： ￠35 mm和￠45 mm

砝码中心孔直径： 6.5±0.1mm

砝码质量： 50-2000g共两组

砝码质量精度： ±0.5％

试样厚度尺寸： ≤1 mm

试样几何尺寸： ≥153 mm X153 mm

冲击破损精度： 1 g

五 主要配置：

主机一台

冲击头： 一套

砝 码 ： 一套

控制柜： 一台

气动夹具：一套

配套工具：一套

说明书：  一份