HJC-20kV计算机控制电压击穿试验仪

一　产品名称： 计算机控制电压击穿试验仪

二　产品型号： HJC-20kV

三　主要用途及功能

该机满足GB1408.1-2006  GB1408.2-2006  要求.主要适用于固体绝缘材料如：塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试；该仪器采用计算机控制，可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理，并可存取、显示、打印。

该设备试验过程中可动态绘制出试验曲线，试验的曲线可以多种颜色叠加对比，局部放大，曲线上任意一段可进行区域放大分析。可对试验数据进行编辑修改，灵活适用；试验条件及测试结果等数据可自动存储；试验报告格式灵活可变，适用于不同用户的不同要求。可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定。

四　主要技术要求：

输入电压： AC 220 V

输出电压：AC  0--20 kV ;

DC  0--20 kV

电器容量： 2 KVA

高压分级： 0--2kV； 0-20kV；

击穿电压： 0-20kV

击穿电压升压速率共分二级（可选定）：

A、0.5  kV/s

B、1.0  kV/s

耐压试验电压：０-20 kV连续可调整

过电流保护装置应有足够灵敏度以保证试样击穿时在0.1S内切断电源.

漏电电流选择：1—30 mA可由计算机软件自由进行设定.

调压器可均匀连续的调节电压.

电压测量误差： ≤ 2％

五 设备主要配置

主机一台

试验装置一套

控制系统一套

数据采集系统一套

试验用电极 ￠25mm两个，￠75mm一个

试验油箱一套

放电棒一支

试验用软件一套

品牌计算机一套

打印机一台

使用说明书一份

计量检定证书一份