美国Kocour 电解/库仑测厚仪/电位差测厚仪 标准片

美国KOCOUR标准片：适合国内外所有品牌，型号的库仑测厚仪（电解测厚仪）（可向厂家定做）

适用于美国Fisher费希尔，日本电测，武汉材保所, 上海贝增, 上海市开特等公司的仑库测厚仪

电镀标准片由美国(KOCOUR)公司专业生产,精度5%,镀种包括:铜,镍,铬,锌,金,银,锡,镉等,产品精度高,均匀性好,在电镀行业中一直作为电解测厚仪的校验标准. 仪高仪器有限公司是美国Kocour(科高)公司在中国地区的总代理商

产品货号  电镀层结构/基体（底材） 镀层厚度

3-50-D01 'STEP' /钢(双层镍) 600 µin (15.0 µm)

3-50-D02 'STEP' /铜(双层镍) 600 µin (15.0 µm)

3-50-E01 EN /钢 (无电解镍) 200 µin (5.0 µm)

3-50-S01 镉/黄铜 500 µin (12.7 µm)

3-50-S02 镉/铜 500 µin (12.7 µm)

3-50-S03 镉/钢 500 µin (12.7 µm)

3-50-S04 铬/黄铜 200 µin (5.0 µm)

3-50-S05 铬/铜 200 µin (5.0 µm)

3-50-S06 铬/镍 20 µin (0.5 µm)

3-50-S07 铬/钢 200 µin (5.0 µm)

3-50-S08 铜/钢 500 µin (12.7 µm)

3-50-S09 铜/锌 250 µin (6.2 µm)

3-50-S10 黄金/黄铜 25 µin (0.6 µm)

3-50-S11 黄金/铜 25 µin (0.6 µm)

3-50-S12 黄金/镍 25 µin (0.6 µm)

3-50-S13 镍/黄铜 500 µin (12.7 µm)

3-50-S14 镍/铜 500 µin (12.7 µm)

3-50-S15 镍/钢 500 µin (12.7 µm)

3-50-S16 银/黄铜 500 µin (12.7 µm)

3-50-S17 银/铜 500 µin (12.7 µm)

3-50-S18 银/钢 500 µin (12.7 µm)

3-50-S19 锡/铜 500 µin (12.7 µm)

3-50-S20 锡/黄铜 500 µin (12.7 µm)

3-50-S21 锡/钢 500 µin (12.7 µm)

3-50-S22 锡/钢 30 µin (0.8 µm)

3-50-S23 锌/黄铜 500 µin (12.7 µm)

3-50-S24 锌/铜500µin (12.7 µm)

3-50-S25 锌/钢500µin (12.7 µm)

3-50-M01 铬/镍/铜   基体: 锌 铬0.5µm镍15.0µm铜5.0µm

3-50-M02 铬/镍/铜   基体: 钢 铬0.5µm镍15.0µm铜5.0µm

3-50-M03 铬/镍     基体: 铜 铬0.5µm镍15.0µm

3-50-M04 铬/镍     基体: 钢 铬0.5µm镍15.0µm