水晶字、LOGO怎样制作

2009-02-19 12:36

水晶字怎样做? 水晶胶用途很广，早在20世纪70年代，就有人用水晶胶制作标牌（水晶LOGO），尽管它具有天然水晶的效果，但由于当时水晶胶的质量与制作工艺所限，水晶胶制作的标牌透明度与耐划伤性都较差。 随着市场经济的发展，广告牌业的制造水平已大幅度提升，装饰技术也多种多样，利用水晶胶立体感强、透明度好的特点对一些高档商标、标牌进行装饰成为人们追求的目标。为此,国内网印材料生产厂家顺应市场需求，开发研制出新型水晶胶。 水晶胶的特点 水晶胶材料一般选用双组分的聚氨基甲酸酯树脂，能提高标牌耐磨性和透明度，并能使标牌底层图案清晰逼真，立体感强。水晶胶分为软质和硬质两种，软质水晶胶适用于软质塑料标牌和纸基标牌的制作；硬质标牌适用于硬质塑料和金属标牌、证章的制作。 水晶标牌制作工艺 1)消泡 在涂布水晶胶前，消除水晶胶的气泡很重要，否则胶层中的气泡会影响水晶效果，严重的会造成废品。消除气泡的方法是，根据用量按生产厂家的要求，将甲、乙组分按比例混合，搅拌均匀后，可静置自然消泡，真空脱泡或在气泵送料时旋转抽气消泡。 2)涂布 消泡后的水晶胶即可用于涂布。如果是小面积的标牌，可采用手工涂布法（滴注法），将处理过的水晶胶注入针管内，然后均匀地滴注在印刷标牌的表面，使其自然流平即可。滴注的厚度一般为2mm，若制作大于2mm厚度的水晶标牌，可分两次滴注；如果是大面积的标牌，一般是采用涂布机自动涂布，涂布时由电脑计算出单位面积所需水晶胶的涂布量，控制涂布高度及边缘效果。无论手工滴注，还是自动涂布，涂布水晶胶后都要及时将涂布工具清理干净，因为水晶胶固化后，不溶于任何溶剂。 由于水晶胶制作的产品视觉效果好，透明度高，特别是UV水晶胶立体感强，可进行三维图文涂布和大面积涂布，大大提高了标牌的装潢设计水平，越来越被各界所追捧。在悉尼奥运会上，就将带有二极管的水晶胶纪念章增加了语言功能，使小小的水晶纪念章风靡整个悉尼奥运会。2008年第29届奥运会将在我国举行，我国的特种印刷工作者应从现在开始，充分挖掘水晶胶的特殊功能，为奥运会做出一些有新意的纪念品。