[厂家直销]日本精工膜厚仪 SFT9300系列

| 精工盈司电子科技（上海）有限公司 |
| --- |
| 产品型号： | SFT9300、SFT9350、SFT9355 |
| 所在地： | 深圳 |

产品描述:

SFT9300系列 X射线荧光镀层厚度测量仪 产品副名称：实现了微小区域及高精度测量的高功率镀层厚度测量仪 产品型号：SFT9300、SFT9350、SFT9355 产品特点： ★ 搭载有75W高功率X射线管 ・ 能够提高X射线的生产效率，实现高精度的测量 ・ 有效缩短测量时间，只需过去的1/4 ★ 搭载超微小型准直器 ・ 除了搭载了标准配置的50μm准直器，还有测量微小部位用的15μm准直器 ・ 对应所选择准直器的实际X射线光束照射的尺寸可显示在样品画面上 ★ 倍率式光学系 可以准确地对微小部分进行对焦，还可以对应各测量点间有高低的样品 ★ 实现了高精度自动X-Y-Z样品台与图像处理软件的高速自动测量 ★ 拥有防冲功能 ★ 搭载高精度样品平台，更可测量大型线路板（SFT9355） ★ 搭载激光对焦系统 ★ 搭载测试报告自动生成软件 ★ 搭载了高功率X射线管 ★ 拥有自动测量软件以及中心搜索软件 ★ 搭载了薄膜FP法软件、图像处理软件以及块体FP法软件 产品介绍： 为了满足测量微小区域及高精度的需求，安装了“SFT”史上最优秀的75W高功率X射线管。 快速的对应日益微小化的电子产品，更扩大了X射线荧光镀层厚度测量仪的应用。 SFT9300系列产品规格 型号 SFT9300/SFT9350/SFT9355 仪器的特长 微小面积对应型 可测量元素 原子序号22(Ti)~ 83(Bi) X射线源 小型空气冷却型高功率X射线管球(Mo靶) 管电压：50kV 管电流：1.5mA Be窗 滤波器 一次滤波器：Mo-自动切换 二次滤波器：Co-自动切换 照射方式 上方垂直照射方式 检测器 比例计数管 仪器校正 自动校正 准直器（标准配置） ○型(Φ0.05、Φ0.1、Φ0.2mm) □型(0.025×0.2 mm、0.2×0.025 mm) 安全性能 样品室门锁，样品防冲撞功能 样品图像对焦 有（激光对焦） 样品观察 CCD摄像头+倍率光学器+卤素灯照明 焦点切换功能 3段切换9300：10/40/70mm 9350：10/25/40mm X-ray Station 台式电脑 (OS; MS-Windows XP®) 打印 喷墨打印机 应用 单层、双层、多成分合金薄膜、成分比同时测量、化学镍 软件 块体FP法软件、薄膜FP法软件 测量功能 自动测量、中心搜索、图像识别处理 修正功能 基材修正、已知样品修正、人工输入修正 统计处理功能 MS-EXCEL® 报告制作功能 MS-WORD®

深圳瑞环香港有限公司

深圳办事处联系人：王明     13480994926

QQ ：17084971     0755-23493352