东莞日豪电子科技有限公司

矽胶轮使用说明及注意事项

- 使用方法：

- 正确使用方法：使用矽胶轮时，请采用向后退滚动的方法。（特别是清洁凹凸不平的产品，如PCB板）这样可以延长矽胶的使用寿命，而且可以使去架不容易变形和防止螺丝松动。

- 清洗矽胶：请用无水酒精擦拭，擦干或风枪吹干。

- 使用时不能接触苯类及酯类溶剂（如天那水、洗网水、菲林水、乙酸乙脂等），一旦接触，请立即用无水酒精迅速擦拭，风枪吹干。

- 每使用5000次左右，如粘度明显下降，请注意，此现象属胶轮被污染所致，作如下处理，及时使用无水酒精清洁干净，置于烘箱内，在50摄氏度温度下，烘烤30分钟，粘度回升，按此方法使用，我司的矽胶轮的使用寿命在6万次以上，如条件不具备，用酒精清洁干净后，用干净的包装膜包好，放置48小时，粘度也有回升。

- 注意事项：

- 严禁用苯类、酯类溶剂（如天那水、洗网水、菲林水、乙酸乙脂等）清洗矽胶，该类溶剂将使矽胶出现膨胀、老化、变形、粘度下降快等现象。

- 请不要用矽胶轮清洁地面、墙面，以及粗糙的板面：这样容易刮伤矽胶。

- 请不要用锋利的刀片划伤矽胶。

- 保养及贮存：

使用后：请用矽胶轮在粘尘纸本上来回滚动几次，保持矽胶轮清洁。

贮存：请远离苯类溶剂、油墨、固化剂，用清洁的包装将其放好。

不使用时：请避开高温环境、太阳直射。

- 特别事项：（针对PCB用户）

- 绿油、爆光、内层工序建议使用金属架产品。

- 绿油、文字印刷等，在使用过程中，要特别注意不能被有机溶剂污染。

- 绿油、爆光工序注意不能被离型剂成份的物质污染。该污染会造成矽胶粘性下降快或消失，建议每使用1000次以上或每日使用后用无水酒精擦拭，以去除离型剂，保持产品粘性。